|  |  | 第二章 統計分析方法與應用 |
| --- | --- | --- |

目　　錄

一、緒論	2-1

1.1統計分析概述	2-1

1.2統計品管	2-2

1.3統計分析在公共工程品管上之應用	2-3

二、隨機抽樣	2-4

2.1抽樣檢驗	2-4

2.2隨機數	2-5

2.3隨機抽樣技術	2-10

三、以統計表與統計圖分析工程品質	2-14

3.1數據一覽表	2-14

3.2次數分配表	2-15

3.3直方圖	2-19

3.4累積相對次數分配圖	2-20

3.5電腦繪製統計圖	2-21

四、以統計量分析工程品質	2-24

4.1工程品質之集中性與離散性	2-24

4.2平均數	2-25

4.3標準差	2-28

4.4變異係數	2-30

4.5全距	2-32

4.6計算機之統計功能及EXCEL之統計函數	2-35

五、常態分配在工程品管之應用	2-37

5.1工程品質之常態分配	2-37

5.2以常態分配估計機率	2-40

六、工程品質管制圖	2-52

6.1管制圖原理	2-52

6.2平均數-全距管制圖	2-56

6.3 ACI混凝土抗壓強度管制圖	2-60

七、結語	2-66

八、參考文獻	2-67

第二章　統計分析方法與應用

# 緒論

1.1統計分析概述

「統計分析方法」簡稱「統計方法」，為蒐集數據、分析結果、顯示資料及尋求對策之一種技術，亦稱為「統計技術」。公司或組織在ISO品質文件上，常會透過品質管理系統量測、分析及改進之過程，以決定統計技術與其適用之範圍。

在工程品管作業中，我們會蒐集到很多品質數據，每種數據都會有若干程度之差異，這些原始數據若未經整理，可能會顯得雜亂無章，很難理解它代表了什麼。透過統計分析，我們可以獲得其中間值、高低變化程度、合格率、或變化趨勢等等品質資訊。品質數據經過適當的統計分析才能變成有用的品質資訊，以作為各種決策的重要依據，因此，俗語說：「統計分析可以讓數據說話」。

一般工程師談到統計分析，就聯想到許多複雜的統計公式，令人生畏，事實上，一般施工品管實務所用到的統計分析，大多是一些簡易方法，至於較複雜的部分，通常已由統計學家製成簡單圖表或公式，只要遵循使用規則，很快就能應用，可謂「知難行易」。現在有具統計功能的計算機及方便的計算軟體，可以簡單的執行繁雜的計算過程，應用統計技術比以前方便甚多。工程師必須知道要統計分析什麼項目，也必須懂得研判統計分析結果，才能適當的執行品質管理。就像醫師要能夠決定病人應該作何種檢驗，也必須懂得研判檢驗結果，然後才能給病人適當醫療。

品質管理和我們日常生活面臨的許多現象大多是不確定的。但是，若經過仔細觀察，卻又可以發現這些現象有某種程度的規律，我們若能找到這規律，也能相當有效的掌控所期望的成果。平常我們用經驗方法處理不確定性問題，一般可分成以下4個步驟：

1. 收集經驗資料：可為過去的經驗資料，若無過去的經驗資料可先作一些實驗獲取資料。

2. 整理經驗資料找出其變化規律：如平均數及高低變化範圍等。

3. 選擇冒險率：我們對不確定性問題作任何決定都會有若干冒險性；若失敗後果嚴重，冒險率訂低些以求安全；若失敗後果輕微，冒險率訂高些以求降低成本。

4. 作決定：在考慮冒險率大小之前提下，我們才作適當之決定。

我們日常生活中處理不確定性問題，大多是憑印象主觀作決定，利用統計方法，則可以科學的處理不確定性問題。

統計分析過程常需作數值運算，工作量少時，可用人工計算。工作量稍大時，可採用具統計功能之計算機，只要按規定步驟操作，即可自動計算平均數、標準差、總和、相關係數等。工作量大時，特別是品管上有許多重複性或定期執行之分析工作，可利用電腦作業，EXCEL提供統計圖繪製功能及常用統計函數，相當方便有效。如果業務需要，亦可進一步採用功能更強的統計專用軟體。

1.2統計品管

工程品質受到人員（man）、材料（material）、機具（machine）、方法（method）及量測（measurement）（5M因素）等許多因素影響，不可能絕對均勻，這種不均勻性是隨時存在的，可以說是一種無法避免的自然現象。因此，工程品管必須面對一些不確定性問題，可利用統計方法作有效的處理，以統計方法為基礎的品管技術稱為「統計品管」（statistical quality control，簡稱SQC），SQC為現代工程品管的基礎。統計品管之涵蓋範圍相當廣泛，本章介紹施工品管作業中常用的以下統計方法：

1. 客觀選定檢驗樣本－隨機抽樣（見第二節）

2. 以圖表簡單的分析品質狀況－統計表與統計圖（見第三節）

3. 以數值精確的分析品質狀況－統計量（見第四節）

4. 合格率估算、許可差設定及品質製程目標值設定－常態分配（見第五節）

5. 品質之變化趨勢與管控方法－品質管制圖（見第六節）

1.3統計分析在公共工程品管上之應用

公共工程通常包括設計、進料、施工、驗收及使用5大階段，每一階段之品質管制均可使用適當的統計方法，分別簡述如下：

1. 設計管制：訂定品質目標、設定材料與施工許可差（規格界限）、工程可靠度分析等。

2. 進料管制（材料管制）：抽樣檢驗、檢驗結果分析、管制圖製作等。

3. 施工管制：訂定製程目標、抽樣檢驗、結果分析、管制圖製作等。

4. 驗收管制：設計抽驗計畫、抽樣檢驗等。

5. 維護管制：預測維護時機、迴歸分析、工程可靠度分析等。

各品質管制階段之特性不同，所採用之統計方法亦有差異，本章著重於施工階段之品管，僅介紹進料管制與施工管制所常用到之統計方法。

施工品管採用統計方法有以下好處：

1. 可客觀公平的選定檢驗樣品，減少爭議。

2. 可清楚的用圖、表或量化表示品質狀況，可和契約規定標準、其他工程水準或定期自行客觀比較。

3. 可有效的追蹤品質變化，甚至可預測未來趨勢，即時採取改正措施，以管制品質。

統計分析方法可應用於各工程領域，其分析方法均相同，本教材盡量以實用案例說明，為求前後連貫，主要以一般熟知的混凝土抗壓強度為例進行各項分析，請學員應用於各自專長之工程領域。

# 隨機抽樣

2.1抽樣檢驗

工程實務上，因為檢驗具破壞性或大量檢驗所耗時間及成本過高等因素，很少能作100%檢驗（簡稱：全檢），而普遍採用抽樣檢驗（簡稱：抽檢）。抽樣檢驗為「由每一檢驗批中抽取規定件數之樣本進行規定品質特性之檢驗，由檢驗結果計算品質指標，若品質指標達規定值，則判定該檢驗批合格，否則，判定該檢驗批不合格」。

抽取檢驗樣本稱為抽樣，抽樣方法一般分立意抽樣與隨機抽樣兩類，兩者各有優點。

1. 立意抽樣（purposive sampling）：由抽樣者在檢驗批（一次檢驗所代表之範圍，在統計學上稱母體、群體或母群體）中依據專業判斷選定代表性樣本，抽樣快速，但難免會因抽樣者之主觀或抽樣習慣而來之偏差，在統計品管上通常不用立意抽樣。

2. 隨機抽樣（random sampling）：以隨機方式由檢驗批中客觀選定樣本，一般所用之「抽籤決定」即為一種隨機抽樣，統計學所指之抽樣係指隨機抽樣，現代工程施工規範大多規定原則上採用隨機抽樣。工程規範中規定之每批抽驗件數及合格基準，係以隨機抽樣為前提下以統計方法設定。

然而，工程實務上有些特殊情況不適用隨機抽樣，必須採用立意抽樣。例如混凝土構造物之鑽心試驗，通常由有經驗之工程師用立意抽樣法選定具代表性且安全之位置鑽取試樣，務必須避開主鋼筋、埋設管線、修補困難等部位，以降低對構造物之破壞。又如發現材料或工程結構有變形、龜裂、變色、異物滲出、表面隆起等異常現象，為瞭解狀況，工程師需用立意抽樣法針對此特殊位置取樣檢驗，而非隨機抽樣。

工程品管之抽樣檢驗目的主要用於驗證品質水準，工程規範所規定之抽樣頻率甚低，工程師若僅依靠抽驗結果作判定工程品質，其風險性甚高，工程師應該要以工程專業先作目視檢查，若發現有不良情形，即應逐一改善，在目視無問題後才作抽樣檢驗。例如碎石級配底層滾壓完成，應先目視檢查，若有成波浪狀、海綿狀、凹陷積水等，均應立即改善，然後才抽樣檢驗壓實度。不可以僅憑抽樣檢驗，若抽到缺失點才作改善。

隨機抽樣具以下特性：

1. 檢驗批中的每一個樣本單位被抽中機率相同。

2. 可由樣本大小(sample size)控制抽樣誤差，抽愈多誤差愈小。

3. 樣本統計量可以不偏估計母體參數。

註：不偏估計（unbiased estimate）指估計值比真值偏高與偏低之機會相等。

4. 抽驗過程客觀公平，檢驗結果較具說服力。

2.2隨機數

隨機數（random number）又稱「亂數」，為一組非常亂，亂到不按任何規則排序的數，且其中每一個數出現的機率相等。例如：連續投擲一顆均勻的六面骰子，將出現1到6點的隨機數，因為每次投擲所出現的點數排列無任何規則，而1到6之出現機率相同，各為6分之1。

工程品管實務上大都採用隨機數來進行隨機抽樣，工程品管之抽樣量一般不大，常用由0.001、0.002、…至1.000共計1000個數所組成之3位隨機數。

本節介紹4種隨機數之產生方法，第2.2.1節「自製隨機數」用於說明隨機數之產生原理，實務上請盡量採用第2.2.2~2.2.4節所介紹之隨機數表、計算機或電腦產生隨機數。在爭議處理等特別重要情況，建議採用制式隨機數表，較具公正性且事後可查證隨機數之來源。

### 2.2.1自製隨機數

準備10個相同的圓球、硬幣或卡片等，各分別標上0到9共10個數字標籤，將該數字標籤放入一容器，充分拌勻，隨機抽出一個登錄其上數字，再置回容器，重複前述步驟直至獲得所需數量，將所獲得之數字按順序及所需位數組合，即可獲得所需之隨機數。

【例1】試以數字標籤自製5個3位隨機數。

解：

步驟1：以0到9共10個數字之自製數字標籤，重複隨機抽得15個數值，按抽得順序排列如下：

5 9 8 3 2 9 0 0 4 6 3 2 1 0 3

步驟2：依序每3數組成一隨機數，並各除以1000用小數表示：

0.598　　0.329　　0.004　　0.632　　0.103

註：萬一產生重號，捨棄後者再行抽取一組補足。

### 2.2.2查隨機數表

統計書籍及工程規範常附有隨機數表，可供採用。表1係ASTM D3665 -2000[營建用材料隨機抽樣法]所附的隨機數表，由0.001、0.002、…1.000的1000個隨機數所組成，一般工程品管抽樣量不大，此表已足敷使用。使用時，先以適當隨機方法選定一起點，然後依序取出所需個數之隨機數，通常由左往右，1列取完接下1列，若第1頁取完接第2頁，若第2頁取完接第1頁起點。

註：與ASTM D3665對應之我國國家標準為CNS 15315[營建用材料隨機抽樣法]，其隨機數表已擴編為10,000數，本教材僅採用原1,000數之隨機數表作說明以省篇幅。

【例2】試以表1.之ASTM D3665-2000隨機數表查取4個隨機數。

解：

一、準備0到9共10張數字卡片，以置回法重複隨機抽出3個卡片數作為起點指標，以前2號代表列號，第3號代表行號，假設抽得「141」，表示取用隨機數起點之座標為第14列第1行。

註：若3個卡片數為000，代表第100列第0行。

二、由表1之第14列第1行起，由左往右連續查取4個隨機數如下：

0.348    0.311    0.232    0.797

### 2.2.3以計算機產生隨機數

工程用計算機大多具隨機數產生功能，一般可顯示由0.001到1.000間之隨機數，工程品管上十分實用。

【例3】試以工程用計算機產生5個隨機數。

解：

不同廠牌與機型之計算機常有不同操作方法，請詳閱計算機說明書。以下為幾種機型之範例：

一、CASIO fx-991及CASIO fx-3600P等：

每按INV鍵及小數點‧（RAN#）鍵一次可產生一個隨機數，重複5次得以下5個隨機數：0.887  0.213  0.768  0.533  0.022

註：1、有些計算機，如CASIO fx-350MS 或CASIO fx-82SX等，以SHIFT鍵取代INV鍵，其餘步驟相同。

2、每次操作計算機會得到不同之隨機數。

二、CASIO fx-4500P及CASIO fx-5500L等：

先按SHIFT鍵及小數點‧（RAN#）鍵切入隨機數功能，再每按一次EXE鍵可得一個隨機數，重複5次得以下5個隨機數：

0.879  0.229  0.807  0.400  0.681

註：有些計算機以＝或RUN鍵取代EXE鍵，其餘步驟相同。

### 2.2.4以EXCEL產生隨機數

EXCEL之隨機數產生函數如下：

＝RAND()

此函數傳回一個大於0至1的隨機數。每當工作表重算或按F9鍵時，便會傳回一個新的隨機數。RAND（）函數最多可產生15位隨機數。實務上不需這麼多位數，可用EXCEL功能調整到所需位數。

表1　隨機數表

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 0.272 | 0.519 | 0.098 | 0.459 | 1.000 | 0.554 | 0.250 | 0.246 | 0.736 | 0.432 |
| 02 | 0.994 | 0.978 | 0.693 | 0.593 | 0.690 | 0.028 | 0.831 | 0.319 | 0.073 | 0.268 |
| 03 | 0.039 | 0.449 | 0.737 | 0.501 | 0.960 | 0.254 | 0.239 | 0.474 | 0.031 | 0.720 |
| 04 | 0.144 | 0.695 | 0.339 | 0.621 | 0.128 | 0.032 | 0.413 | 0.617 | 0.764 | 0.257 |
| 05 | 0.312 | 0.138 | 0.670 | 0.894 | 0.682 | 0.061 | 0.832 | 0.765 | 0.226 | 0.745 |
| 06 | 0.871 | 0.838 | 0.595 | 0.576 | 0.096 | 0.581 | 0.245 | 0.786 | 0.412 | 0.867 |
| 07 | 0.783 | 0.874 | 0.795 | 0.430 | 0.265 | 0.059 | 0.260 | 0.563 | 0.632 | 0.394 |
| 08 | 0.358 | 0.424 | 0.684 | 0.074 | 0.019 | 0.345 | 0.618 | 0.176 | 0.352 | 0.748 |
| 09 | 0.494 | 0.839 | 0.337 | 0.325 | 0.669 | 0.083 | 0.043 | 0.809 | 0.981 | 0.499 |
| 10 | 0.642 | 0.514 | 0.297 | 0.869 | 0.744 | 0.824 | 0.524 | 0.656 | 0.608 | 0.408 |
| 11 | 0.485 | 0.240 | 0.292 | 0.335 | 0.088 | 0.589 | 0.127 | 0.396 | 0.401 | 0.407 |
| 12 | 0.728 | 0.819 | 0.557 | 0.050 | 0.152 | 0.816 | 0.404 | 0.079 | 0.703 | 0.493 |
| 13 | 0.029 | 0.262 | 0.558 | 0.159 | 0.767 | 0.175 | 0.979 | 0.521 | 0.781 | 0.843 |
| 14 | 0.918 | 0.348 | 0.311 | 0.232 | 0.797 | 0.921 | 0.995 | 0.225 | 0.397 | 0.356 |
| 15 | 0.641 | 0.013 | 0.780 | 0.478 | 0.529 | 0.520 | 0.093 | 0.426 | 0.323 | 0.504 |
| 16 | 0.208 | 0.468 | 0.045 | 0.798 | 0.065 | 0.315 | 0.318 | 0.742 | 0.597 | 0.080 |
| 17 | 0.346 | 0.429 | 0.537 | 0.469 | 0.697 | 0.124 | 0.541 | 0.525 | 0.281 | 0.962 |
| 18 | 0.900 | 0.206 | 0.539 | 0.308 | 0.480 | 0.293 | 0.448 | 0.010 | 0.836 | 0.233 |
| 19 | 0.228 | 0.369 | 0.513 | 0.762 | 0.952 | 0.856 | 0.574 | 0.158 | 0.689 | 0.579 |
| 20 | 0.746 | 0.170 | 0.974 | 0.306 | 0.145 | 0.139 | 0.417 | 0.195 | 0.338 | 0.901 |
| 21 | 0.363 | 0.103 | 0.931 | 0.389 | 0.199 | 0.488 | 0.915 | 0.067 | 0.878 | 0.640 |
| 22 | 0.663 | 0.942 | 0.278 | 0.785 | 0.638 | 0.002 | 0.989 | 0.462 | 0.927 | 0.186 |
| 23 | 0.545 | 0.185 | 0.054 | 0.198 | 0.717 | 0.247 | 0.913 | 0.975 | 0.555 | 0.559 |
| 24 | 0.360 | 0.349 | 0.569 | 0.910 | 0.420 | 0.492 | 0.914 | 0.115 | 0.881 | 0.452 |
| 25 | 0.789 | 0.815 | 0.464 | 0.484 | 0.020 | 0.007 | 0.547 | 0.941 | 0.365 | 0.261 |
| 26 | 0.279 | 0.609 | 0.086 | 0.852 | 0.890 | 0.108 | 0.076 | 0.089 | 0.662 | 0.607 |
| 27 | 0.680 | 0.235 | 0.706 | 0.827 | 0.572 | 0.769 | 0.310 | 0.036 | 0.329 | 0.477 |
| 28 | 0.078 | 0.444 | 0.178 | 0.651 | 0.423 | 0.672 | 0.571 | 0.660 | 0.657 | 0.972 |
| 29 | 0.676 | 0.830 | 0.531 | 0.888 | 0.305 | 0.421 | 0.307 | 0.502 | 0.112 | 0.808 |
| 30 | 0.861 | 0.899 | 0.643 | 0.771 | 0.037 | 0.241 | 0.582 | 0.578 | 0.634 | 0.077 |
| 31 | 0.111 | 0.364 | 0.970 | 0.669 | 0.548 | 0.687 | 0.639 | 0.510 | 0.105 | 0.549 |
| 32 | 0.289 | 0.857 | 0.948 | 0.980 | 0.132 | 0.094 | 0.298 | 0.870 | 0.309 | 0.441 |
| 33 | 0.961 | 0.893 | 0.392 | 0.377 | 0.864 | 0.472 | 0.009 | 0.946 | 0.766 | 0.287 |
| 34 | 0.637 | 0.986 | 0.753 | 0.566 | 0.213 | 0.807 | 0.017 | 0.460 | 0.515 | 0.630 |
| 35 | 0.834 | 0.121 | 0.255 | 0.453 | 0.376 | 0.583 | 0.422 | 0.371 | 0.399 | 0.366 |
| 36 | 0.284 | 0.490 | 0.402 | 0.151 | 0.044 | 0.436 | 0.747 | 0.694 | 0.136 | 0.585 |
| 37 | 0.038 | 0.814 | 0.594 | 0.911 | 0.324 | 0.322 | 0.895 | 0.411 | 0.160 | 0.367 |
| 38 | 0.351 | 0.283 | 0.027 | 0.220 | 0.685 | 0.527 | 0.943 | 0.556 | 0.853 | 0.612 |
| 39 | 0.143 | 0.384 | 0.645 | 0.479 | 0.489 | 0.052 | 0.187 | 0.990 | 0.912 | 0.750 |
| 40 | 0.512 | 0.056 | 0.018 | 0.122 | 0.303 | 0.803 | 0.553 | 0.729 | 0.205 | 0.925 |
| 41 | 0.296 | 0.705 | 0.156 | 0.616 | 0.534 | 0.168 | 0.564 | 0.866 | 0.739 | 0.850 |
| 42 | 0.451 | 0.536 | 0.768 | 0.513 | 0.481 | 0.880 | 0.835 | 0.734 | 0.427 | 0.847 |
| 43 | 0.837 | 0.405 | 0.591 | 0.370 | 0.104 | 0.848 | 0.004 | 0.414 | 0.354 | 0.707 |
| 44 | 0.724 | 0.153 | 0.841 | 0.829 | 0.470 | 0.391 | 0.388 | 0.163 | 0.817 | 0.790 |
| 45 | 0.665 | 0.825 | 0.671 | 0.623 | 0.770 | 0.400 | 0.068 | 0.440 | 0.019 | 0.944 |
| 46 | 0.573 | 0.716 | 0.266 | 0.456 | 0.434 | 0.467 | 0.603 | 0.169 | 0.721 | 0.779 |
| 47 | 0.332 | 0.702 | 0.300 | 0.570 | 0.945 | 0.968 | 0.649 | 0.097 | 0.118 | 0.242 |
| 48 | 0.755 | 0.951 | 0.937 | 0.550 | 0.879 | 0.162 | 0.791 | 0.810 | 0.625 | 0.674 |
| 49 | 0.439 | 0.491 | 0.855 | 0.446 | 0.773 | 0.542 | 0.416 | 0.350 | 0.957 | 0.419 |
| 50 | 0.700 | 0.877 | 0.442 | 0.286 | 0.526 | 0.071 | 0.154 | 0.988 | 0.333 | 0.626 |

摘錄自ASTM D3665-2000

表1　隨機數表（續）

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | 0.523 | 0.613 | 0.752 | 0.733 | 0.528 | 0.072 | 0.820 | 0.929 | 0.777 | 0.461 |
| 52 | 0.905 | 0.182 | 0.567 | 0.249 | 0.227 | 0.229 | 0.604 | 0.304 | 0.217 | 0.142 |
| 53 | 0.373 | 0.120 | 0.602 | 0.793 | 0.692 | 0.863 | 0.954 | 0.873 | 0.107 | 0.675 |
| 54 | 0.057 | 0.953 | 0.041 | 0.090 | 0.223 | 0.508 | 0.806 | 0.438 | 0.203 | 0.586 |
| 55 | 0.967 | 0.040 | 0.708 | 0.271 | 0.189 | 0.342 | 0.740 | 0.801 | 0.985 | 0.263 |
| 56 | 0.917 | 0.715 | 0.758 | 0.005 | 0.666 | 0.599 | 0.934 | 0.100 | 0.987 | 0.085 |
| 57 | 0.131 | 0.646 | 0.659 | 0.047 | 0.051 | 0.562 | 0.435 | 0.731 | 0.362 | 0.317 |
| 58 | 0.326 | 0.605 | 0.443 | 0.601 | 0.386 | 0.560 | 0.378 | 0.172 | 0.445 | 0.636 |
| 59 | 0.299 | 0.106 | 0.237 | 0.732 | 0.796 | 0.476 | 0.099 | 0.804 | 0.735 | 0.950 |
| 60 | 0.101 | 0.055 | 0.776 | 0.686 | 0.171 | 0.533 | 0.936 | 0.095 | 0.982 | 0.211 |
| 61 | 0.267 | 0.598 | 0.754 | 0.658 | 0.274 | 0.215 | 0.177 | 0.218 | 0.330 | 0.628 |
| 62 | 0.471 | 0.102 | 0.454 | 0.568 | 0.963 | 0.357 | 0.882 | 0.507 | 0.157 | 0.580 |
| 63 | 0.535 | 0.881 | 0.014 | 0.966 | 0.958 | 0.190 | 0.180 | 0.759 | 0.433 | 0.355 |
| 64 | 0.277 | 0.458 | 0.295 | 0.196 | 0.772 | 0.148 | 0.466 | 0.291 | 0.688 | 0.046 |
| 65 | 0.719 | 0.167 | 0.181 | 0.653 | 0.328 | 0.070 | 0.015 | 0.155 | 0.631 | 0.063 |
| 66 | 0.385 | 0.858 | 0.713 | 0.883 | 0.916 | 0.084 | 0.561 | 0.999 | 0.379 | 0.668 |
| 67 | 0.862 | 0.928 | 0.822 | 0.812 | 0.977 | 0.395 | 0.788 | 0.920 | 0.673 | 0.698 |
| 68 | 0.486 | 0.938 | 0.757 | 0.749 | 0.991 | 0.219 | 0.264 | 0.932 | 0.898 | 0.006 |
| 69 | 0.091 | 0.872 | 0.959 | 0.922 | 0.727 | 0.811 | 0.075 | 0.374 | 0.133 | 0.730 |
| 70 | 0.146 | 0.482 | 0.930 | 0.611 | 0.179 | 0.011 | 0.248 | 0.886 | 0.344 | 0.926 |
| 71 | 0.709 | 0.184 | 0.390 | 0.409 | 0.191 | 0.117 | 0.860 | 0.135 | 0.406 | 0.134 |
| 72 | 0.996 | 0.896 | 0.760 | 0.347 | 0.053 | 0.372 | 0.193 | 0.756 | 0.565 | 0.914 |
| 73 | 0.971 | 0.859 | 0.147 | 0.114 | 0.418 | 0.889 | 0.792 | 0.064 | 0.652 | 0.288 |
| 74 | 0.202 | 0.538 | 0.026 | 0.949 | 0.696 | 0.008 | 0.846 | 0.259 | 0.415 | 0.425 |
| 75 | 0.212 | 0.321 | 0.778 | 0.940 | 0.496 | 0.231 | 0.664 | 0.903 | 0.473 | 0.909 |
| 76 | 0.207 | 0.799 | 0.487 | 0.022 | 0.813 | 0.891 | 0.500 | 0.368 | 0.725 | 0.437 |
| 77 | 0.818 | 0.503 | 0.906 | 0.224 | 0.904 | 0.892 | 0.455 | 0.343 | 0.924 | 0.197 |
| 78 | 0.701 | 0.984 | 0.174 | 0.141 | 0.704 | 0.908 | 0.048 | 0.828 | 0.997 | 0.058 |
| 79 | 0.035 | 0.380 | 0.001 | 0.381 | 0.251 | 0.497 | 0.214 | 0.794 | 0.552 | 0.588 |
| 80 | 0.221 | 0.200 | 0.587 | 0.353 | 0.584 | 0.270 | 0.885 | 0.110 | 0.956 | 0.711 |
| 81 | 0.647 | 0.403 | 0.530 | 0.738 | 0.280 | 0.457 | 0.650 | 0.276 | 0.661 | 0.973 |
| 82 | 0.667 | 0.722 | 0.327 | 0.723 | 0.410 | 0.635 | 0.012 | 0.907 | 0.316 | 0.677 |
| 83 | 0.644 | 0.590 | 0.021 | 0.269 | 0.042 | 0.062 | 0.387 | 0.183 | 0.964 | 0.544 |
| 84 | 0.302 | 0.123 | 0.116 | 0.282 | 0.851 | 0.256 | 0.648 | 0.845 | 0.782 | 0.993 |
| 85 | 0.633 | 0.933 | 0.331 | 0.546 | 0.842 | 0.016 | 0.236 | 0.164 | 0.923 | 0.976 |
| 86 | 0.060 | 0.681 | 0.683 | 0.755 | 0.624 | 0.955 | 0.126 | 0.655 | 0.919 | 0.113 |
| 87 | 0.165 | 0.532 | 0.431 | 0.341 | 0.092 | 0.244 | 0.222 | 0.336 | 0.034 | 0.216 |
| 88 | 0.875 | 0.691 | 0.383 | 0.382 | 0.596 | 0.301 | 0.275 | 0.188 | 0.868 | 0.805 |
| 89 | 0.726 | 0.902 | 0.252 | 0.130 | 0.238 | 0.398 | 0.763 | 0.463 | 0.615 | 0.140 |
| 90 | 0.273 | 0.393 | 0.285 | 0.161 | 0.619 | 0.865 | 0.551 | 0.030 | 0.571 | 0.258 |
| 91 | 0.253 | 0.821 | 0.600 | 0.023 | 0.606 | 0.849 | 0.610 | 0.577 | 0.082 | 0.774 |
| 92 | 0.340 | 0.654 | 0.173 | 0.495 | 0.498 | 0.992 | 0.192 | 0.506 | 0.751 | 0.129 |
| 93 | 0.194 | 0.290 | 0.592 | 0.983 | 0.509 | 0.998 | 0.522 | 0.627 | 0.741 | 0.540 |
| 94 | 0.166 | 0.450 | 0.210 | 0.204 | 0.840 | 0.826 | 0.833 | 0.516 | 0.965 | 0.375 |
| 95 | 0.712 | 0.314 | 0.033 | 0.823 | 0.629 | 0.939 | 0.887 | 0.066 | 0.743 | 0.081 |
| 96 | 0.622 | 0.800 | 0.710 | 0.575 | 0.678 | 0.465 | 0.802 | 0.969 | 0.150 | 0.784 |
| 97 | 0.313 | 0.294 | 0.897 | 0.718 | 0.614 | 0.876 | 0.025 | 0.049 | 0.620 | 0.125 |
| 98 | 0.137 | 0.087 | 0.003 | 0.483 | 0.201 | 0.209 | 0.320 | 0.935 | 0.447 | 0.787 |
| 99 | 0.243 | 0.679 | 0.844 | 0.069 | 0.024 | 0.543 | 0.714 | 0.234 | 0.505 | 0.428 |
| 100 | 0.361 | 0.359 | 0.230 | 0.761 | 0.334 | 0.149 | 0.511 | 0.475 | 0.854 | 0.119 |

摘錄自ASTM D3665-2000

2.3隨機抽樣技術

隨機抽樣之基本步驟如下：

1. 依照施工規範確定檢驗批（或抽樣範圍）及樣本大小。

2. 將檢驗批之每一樣本單位依序編號，如果抽驗對象為散裝材料或平面等，應先將檢驗批按執行方便分割成適當樣本單位（sample unit）再予以編號。

3. 依照施工規範或實際狀況，選定適當之隨機抽樣方法（見以下數節）。

4. 取得所需個數之隨機數。

5. 按選定之隨機抽樣方法，抽出檢驗樣品或檢驗位置等。

實際抽樣作業應視工程實務狀況，靈活運用，例如某工程某天預定澆置320m3混凝土，將由預拌廠分成80輛攪拌車送抵工地，則此320m3混凝土為檢驗批，將每一輛攪拌車視作為一個樣本單位，以隨機方法決定應抽驗之車次。亦可用時間或空間座標等直接計算取樣時間或位置，例如將於一塊填土區上抽驗壓實度，可將該工區在平面圖分割成等面積之適當小區塊，再以隨機方法決定受檢驗之區塊。若該工區成正方形或長方形，亦可以隨機方法決定抽驗位置之縱座標及橫座標，由每一對座標決定取樣位置。

### 2.3.1簡單隨機抽樣

簡單隨機抽樣（simple random sampling）亦稱「單純隨機抽樣」，係將檢驗批中之每一樣本單位分別編號（實務上並非真的一定填上號碼，只要能按一定順序找到任一號數所代表的樣本單位即可），利用第2.2節所述方法產生所需個數的隨機數，換算出每一隨機數所對應的樣本單位編號，即可據以取樣。

【例4】某混凝土工程，某日預定澆置相同規格混凝土共320m3，工程規範規定每100 m3需抽驗強度1次，故本日需抽驗4次（320/100=3.2，採無條件進位為4次），混凝土將由預拌廠分成80輛攪拌車送抵工地，為執行方便，將以抽驗4車方式進行，請以簡單隨機抽樣法決定抽驗之車次。

解：

一、由表1.查得4個隨機數（引用【例2】所得結果）：

0.348    0.311    0.232    0.797

二、檢驗批量320m3相當於80車，將批量80車乘以各隨機數，並採用無條件進位法修整為整數，即得各抽驗車次，計算詳如表2所示。

表2　簡單隨機抽樣法計算

| No. | 批量(車) | 隨機數 | 乘積 | 抽驗車次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2) | (3)=(1)×(2) | (4) |
| 1 | 80 | 0.348 | 27.8 | 28 |
| 2 | 80 | 0.311 | 24.8 | 25 |
| 3 | 80 | 0.232 | 18.5 | 19 |
| 4 | 80 | 0.797 | 63.7 | 64 |

註：乘積計算至小數第1位，抽驗車次採無條件進位法修整為整數。

簡單隨機抽樣為最基本方法，但有時抽樣位置會局部集中，在品質均勻性較差時，容易引起爭議，宜盡量避免單獨採用，可用分層隨機抽樣法改進。

### 2.3.2分層隨機抽樣

分層隨機抽樣（stratified random sampling）係將檢驗批按預定樣本大小（n）等分為n小批（sublot），然後從每1小批中，以簡單隨機抽樣法各抽出1件樣本。

【例5】同【例4】情況，請改用分層隨機抽樣法決定抽驗之車次。

解：

一、將檢驗批（80車）均分為4小批，計算小批量：80/4＝20

二、由表1查得4個隨機數（引用【例2】所得結果）：

0.348    0.311    0.232    0.797

三、以小批量乘各隨機數，加上前一小批尾數，並採用無條件進位法修整為整數，即得抽驗車次，計算詳如表3所示。

表3　分層隨機抽樣法計算

| No. | 小批量(車) | 隨機數 | 乘積 | 前小批尾數 | 合計 | 抽驗車次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)+(4) | (6) |
| 1 | 20 | 0.348 | 6.9 | 0 | 6.9 | 7 |
| 2 | 20 | 0.311 | 6.2 | 20 | 26.2 | 27 |
| 3 | 20 | 0.232 | 4.6 | 40 | 44.6 | 45 |
| 4 | 20 | 0.797 | 15.9 | 60 | 75.9 | 76 |

註：乘積計算至小數第1位，抽驗車次採無條件進位法修整為整數。

分層隨機抽樣法計算較麻煩，但可確保樣本分散到檢驗批的各小批，容易被接受，在抽樣量不多或均質性較差時最宜採用。

### 2.3.3系統抽樣

系統抽樣（systematic sampling）亦稱「等距抽樣」，係將檢驗批之每一樣本單位按編號順序由1至N排列，計算N/n=k，於編號1至k內，以簡單隨機抽樣法抽出1件樣本，以下每隔k件（或距離）抽取1件。

註：N為檢驗批之批量，n為預計之樣本大小。

【例6】同【例4】情況，請改用系統抽樣法決定抽驗之車次。

解：

一、計算k值：k=80/4＝20

二、由表1查得一個隨機數（引用【例2】所得結果之第1數）：0.348

三、計算第一件取樣點位置（採用無條件進位法修整為整數）：

20×0.348＝6.9≒7

四、以後每隔20車為抽驗車次，計算詳如表4所示。

表4　系統隨機抽樣法計算

| No. | 計算 | 抽驗車次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20×0.348＝6.9 | 7 |
| 2 | 7＋20 | 27 |
| 3 | 27＋20 | 47 |
| 4 | 47＋20 | 67 |

系統隨機抽樣法最適於抽樣量大及檢驗批之每一樣本單位可按順序排列之情況，若檢驗批有週期性變化，且變化週期恰為抽樣間距的倍數時，會發生嚴重偏差，不可採用。進料中或施工中之檢驗亦應避免採用，以免被對方預知取樣時機，而人為預作準備，影響樣本之代表性。

以上3種抽樣結果如圖1所示。

圖1　3種隨機抽樣結果

# 以統計表與統計圖分析工程品質

品管作業中將獲得許多品質數據（檢驗數據），雖然有經驗的工程師可能從個別數據看出一些端倪，但必須經過一定程序的整理，分析和歸納，才能看出整體的狀況，甚至預估未來發展趨勢或各種變化間的因果關係。品管人員可簡單的利用適當統計表或統計圖，從事各種品質數據之整理分析，甚至展現品管成果，這在自我研析、品管圈活動及品管成果報告上都非常有用。

3.1數據一覽表

數據整理之第一步為將品質數據集中，按業務需要適當分類（如：按工程別、料源別、檢驗項目別、檢驗期間別等分類）及建檔，將重要項目依時間順序登記製成「數據一覽表」。

表5所示為某混凝土工程之28天齡期之圓柱試體抗壓強度檢驗數據（規定強度fc’＝210 kgf/cm2）。該混凝土工程每次取樣模鑄2只圓柱試體，按規定養治至28天齡期，並檢測其抗壓強度，並依CNS 3090[預拌混凝土]規定，計算該2只試體強度之平均數作為該次之試驗結果（test result）。

註：依CNS 3090之定義，每1個抗壓強度試驗結果為同一次取樣所作各圓柱試體強度之平均數。有許多檢驗方法規定，同一試樣需重覆檢測若干次，取各次檢測數據之平均數作為該次試驗結果，其目的係為提高試驗結果之精密度。混凝土抗壓強度為破壞性檢驗，同一試體僅能檢驗一次，故需以同一試樣模鑄2只以上試體，分別測試，同一次取樣所得各試體強度為同一試樣之重複試驗結果。

數據一覽表係將原始試驗報告中之相同部份集中在一起，可方便閱讀，並便於作進一步分析。由表5.中得知試驗結果之最小值為173（No.9），最大值為312（No.17），故知此30次之抗壓強度落於173~312 kgf/cm2之間。

表5　混凝土抗壓強度數據一覽表

| 取樣資料 | 抗壓強度(kgf/cm2) |
| --- | --- |
| (1) No. | (2) 取樣日期 | (3) 樣品編號 | (4) 試體1 | (5) 試體2 | (6) 試驗結果 |
| 1 | 95.7.1 | P5-1 | 260 | 249 | 255 |
| 2 | 95.7.1 | P5-2 | 246 | 260 | 253 |
| 3 | 95.7.2 | P7-1 | 255 | 272 | 264 |
| 4 | 95.7.2 | P7-2 | 305 | 290 | 298 |
| 5 | 95.7.3 | P3-1 | 294 | 275 | 285 |
| 6 | 95.7.3 | P3-2 | 266 | 278 | 272 |
| 7 | 95.7.4 | P4-1 | 224 | 242 | 233 |
| 8 | 95.7.4 | P4-1 | 225 | 204 | 215 |
| 9 | 95.7.5 | P6-1 | 177 | 169 | 173（最小） |
| 10 | 95.7.5 | P6-2 | 198 | 210 | 204 |
| 11 | 95.7.6 | P1-1 | 209 | 231 | 220 |
| 12 | 95.7.6 | P1-2 | 236 | 214 | 225 |
| 13 | 95.7.7 | P5-3 | 257 | 243 | 250 |
| 14 | 95.7.7 | P5-4 | 260 | 280 | 270 |
| 15 | 95.7.8 | P5-5 | 226 | 252 | 239 |
| 16 | 95.7.8 | P8-1 | 286 | 271 | 279 |
| 17 | 95.7.8 | P8-2 | 313 | 310 | 312（最大） |
| 18 | 95.7.9 | P8-3 | 274 | 273 | 274 |
| 19 | 95.7.9 | S3-1 | 243 | 248 | 246 |
| 20 | 95.7.10 | S3-2 | 184 | 201 | 193 |
| 21 | 95.7.10 | S3-3 | 230 | 207 | 219 |
| 22 | 95.7.11 | S3-4 | 209 | 190 | 200 |
| 23 | 95.7.11 | S3-5 | 241 | 257 | 249 |
| 24 | 95.7.13 | C3-1 | 286 | 296 | 291 |
| 25 | 95.7.13 | C3-2 | 271 | 246 | 259 |
| 26 | 95.7.14 | P3-4 | 220 | 236 | 228 |
| 27 | 95.7.14 | P6-3 | 272 | 281 | 277 |
| 28 | 95.7.14 | P6-4 | 307 | 300 | 304 |
| 29 | 95.7.15 | P6-5 | 266 | 258 | 262 |
| 30 | 95.7.15 | P6-6 | 248 | 272 | 260 |

3.2次數分配表

原始數據量龐大時，可按數值大小適當加以分組製作「次數分配表」，以便初步瞭解其分配狀況，並可供進一步繪製「直方圖」等統計圖之用，茲以【例7】說明次數分配表製作步驟。

同一工程項目定期製作次數分配表時，建議每次採用相同之組距及組界編製次數分配表及繪製直方圖，方便各圖間之互相比較。

【例7】試以表5數據製作次數分配表（參見表6）。

解：

一、計算數據之全距

全距＝最大值－最小值＝312－173＝139

二、估計組數

依經驗估計組數，若無足夠經驗，可用以下二方法之一概估組數。

方法一：史特吉斯（Sturges）經驗公式

k＝1＋3.32×log(n)　　　　　　（1）

式中，k＝分組組數，n＝數據個數

方法二：經驗公式

（2）

本例採用方法一：n=30，則k=1+3.32×log(30)=5.9，可試分6組。

註：以上二公式僅提供一試用初值，實際採用組數尚需考慮使用之方便性及所呈現之分配狀況等，並以下節所繪直方圖辨別分組是否恰當。分組適當時，通常可看出資料之分佈型態，若數據過於集中少數組，表示 k值太小，可酌增加；反之，數據過於分散，每組僅出現少數數據，表示 k值太大，可酌減小。

三、計算組距

組距＝全距/組數＝139/6＝23.2

註：1.考量計算及製圖方便性，組距常取用 2、5 或 10 之整數倍數。

2.為讓各組不重疊，組距常取用最小計量位之奇數（奇數除以2會比原數據往下多一位有效數或小數，雖然二組間之組上限與組下限同一數值，因該數不可能出現，故不會發生分組重疊情形）。

本例經以上考慮，組距選定25。

四、計算第一組之組下限

第一組之組下限＝最小值－數據最小計量位/2＝173－1/2＝172.5

註：本例抗壓強度數據記錄到個位數，故數據最小計量位＝1。

五、計算第一組之組上限

組上限＝組下限＋組距；本例：172.5＋25＝197.5

六、計算第一組之組中值

組中值＝（組下限＋組上限）/2；本例：（172.5＋197.5）/2＝185

七、計算其餘各組之組下限、組上限及組中值

組下限＝前一組下限＋25

組上限＝前一組上限＋25

組中值＝前一組中值＋25

依序完成表6之第1～3欄。

八、登錄劃記及計算次數

將表5第6欄各「試驗結果」依所屬組範圍分別登錄劃記於表6第4欄，依序寫成正字。本例第1~3個數據（255，253，264）均位於247.5－272.5間，故於該組共劃3筆，第4個數據（298）位於297.5－322.5之間，故於該組劃1筆，其餘類推。

登錄完成後，計算各組次數記入第5欄，計算得總數為30，與原數據量相符。

註：劃記可依國人習慣寫成「正」字或依西式劃成「四豎線一斜線」之符號（參見圖2）。

圖2　西式劃記符號

九、計算各組之累積次數、相對次數及累積相對次數

第6欄：第一組累積次數＝第一組次數；2＝2。第二組以後累積次數＝前一組累積次數＋本組次數；2+5=7、7+5=12等。

第7欄：各組相對次數％＝同一組次數/總數×100％；2/30×100％=6.7%、5/30×100％=16.7%等。

第8欄：各組累積相對次數％＝同一組相對次數/總數×100％；2/30×100％=6.7%、7/30×100％=23.3%等。

註：因計算結果採4捨5入，相對次數之合計數有時會與100％有少許差異，因為次數分配表通常係作概估之用，以上少許差異不太影響實用所需精度，可不予理會。

表6　次數分配表（微調組界限前）

| 組下限 | 組上限 | 組中值 | 劃記 | 次數 | 累積次數 | 相對次數% | 累積相對次數% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3)=[(1)+(2)]/2 | (4) | (5) | (6) | (7)=(5)/總次數 | (8) =(6)/總次數 |
| 172.5 | 197.5 | 185 | 丁 | 2 | 2 | 6.7 | 6.7 |
| 197.5 | 222.5 | 210 | 正 | 5 | 7 | 16.7 | 23.3 |
| 222.5 | 247.5 | 235 | 正 | 5 | 12 | 16.7 | 40.0 |
| 247.5 | 272.5 | 260 | 正正 | 10 | 22 | 33.3 | 73.3 |
| 272.5 | 297.5 | 285 | 正 | 5 | 27 | 16.7 | 90.0 |
| 297.5 | 322.5 | 310 | 下 | 3 | 30 | 10.0 | 100.0 |
|  |  |  | 合計 | 30 |  | 100.1 |  |

註：以手工作業時，劃記欄依正字之筆畫順序填寫，本表因打字限制，僅以相同筆畫數之近似文字表示。

十、微調各組組下限、組上限及組中值

必要時可微調各組組下限、組上限及組中值，使分配型態較為勻稱及減少偏差（bias）。依本例，衡量第1組之組下限172.5與最小值173僅差0.5（＝173-172.5），而第6組之組上限322.5與最大值312卻差10.5（＝322.5-312），為減少偏差，故可調整兩者差距使之相等或接近相等，亦即第1組組下限調整為167.5，則原差距0.5改為5.5（＝173-167.5），而第6組組上限調整為317.5，則原差距10.5亦改為5.5（＝317.5-312），其他各組之組下限、組上限及組中值亦配合調整，本例微調結果如表7所示。次數分配表通常配合下節內容製作直方圖，用於快速簡易分析，是否要做此微調需視要求準確程度而定。

表7　次數分配表（微調組界限後）

| 組下限 | 組上限 | 組中值 | 劃記 | 次數 | 累積次數 | 相對次數% | 累積相對次數% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3)=[(1)+(2)]/2 | (4) | (5) | (6) | (7)=(5)/總次數 | (8) =(6)/總次數 |
| 167.5 | 192.5 | 180 | 一 | 1 | 1 | 3.3 | 3.3 |
| 192.5 | 217.5 | 205 | 止 | 4 | 5 | 13.3 | 16.7 |
| 217.5 | 242.5 | 230 | 正一 | 6 | 11 | 20.0 | 36.7 |
| 242.5 | 267.5 | 255 | 正止 | 9 | 20 | 30.0 | 66.7 |
| 267.5 | 292.5 | 280 | 正丁 | 7 | 27 | 23.3 | 90.0 |
| 292.5 | 317.5 | 305 | 下 | 3 | 30 | 10.0 | 100.0 |
|  |  |  | 合計 | 30 |  | 100.0 |  |

由次數分配表（表7）可以獲得一些很有用的品質資訊，例如本次數分配表可以大致判斷出：

1. 估計數據分佈範圍：大部份數據落於180至305之間，所有數據位於167.5～317.5之間。

2. 估計數據之平均數：累積相對次數為50％之數據係位於組中值＝255這組中，且位於約前44％處[前一組之累積相對次數＝36.7％，該組之相對次數＝30.0％，（50-36.7）/30.0＝0.44]，估計這批數據之平均數約為253.5（＝242.5＋25×0.44）。

3. 估計某超限範圍所佔比例：由規定強度210相對應之累積相對次數，亦即估計數據小於210之累積相對次數約為13％[＝3.3＋13.3×（210-192.5）/25]，也就是說，約有13％之試驗結果小於210 kgf/cm2。

3.3直方圖

以表7之第3欄「組中值」為橫座標，第5欄「次數」為縱座標，其相應資料（如180－1、205－4等）以長方形表示，繪成直方圖（histogram）（圖3），圖中之左右兩側可各加1組次數為0，使直方圖與圖框保持適當空間，增加圖面美觀。直方圖常用於初步分析或簡報資料之用，由直方圖可以快速看出數據分配狀況。例如由圖3可初步辨識如下：

1. 數據分佈型態：該直方圖為左右約略對稱的山形，近似常態分配之鐘形（詳見第6節），可判定此批混凝土之抗壓強度分佈大致正常。

2. 數據分佈範圍：由最小組中值與最大組中值得知，此批混凝土之抗壓強度大部份落於180~305 kgf/cm2之間。

3. 數據之平均數：以目視判斷面積之左右對稱中心之橫座標約為250，可概估此批混凝土之平均抗壓強度約為250 kgf/cm2。

4. 估計某超限範圍所佔比例：如由目視概估小於210之面積（斜線部分）約佔總面積的八分之一，估計抗壓強度小於210 kgf/cm2之比率約為12.5 %。

圖3　混凝土抗壓強度直方圖

3.4累積相對次數分配圖

以表7之第2欄「組上限」為橫座標，第8欄「累積相對次數」為縱座標，其相應資料（如192.5－3.3、217.5－16.7等）點入XY座標圖中，左側延伸一點X值為第一組之下限167.5，Y值為0，並連結各點，即可繪成圖4.之累積相對次數分配圖。累積相對次數分配圖亦可用於判讀出一些有用品質資訊，例如由圖4可判讀如下：

1. 數據之平均數：由縱座標50％相對應之橫座標值253，估計此批混凝土抗壓強度之平均數約為253 kgf/cm2。

2. 數據分佈範圍：由縱座標5％與95％相對應之橫座標值為195及304，估計此批混凝土之抗壓強度約有90%（＝95％-5％）落在195~304 kgf/cm2之間。

3. 估計某超限範圍所佔比例：由橫座標210相對應之縱座標值13，估計此批混凝土抗壓強度約有13％低於210 kgf/cm2。

除以上介紹之統計圖之外，尚有許多種統計圖可加以應用，請讀者隨時留意他人使用案例，擇優學習應用。

圖4　累積相對次數分配圖

3.5電腦繪製統計圖

EXCEL可以輕易產生圖5所列14種統計圖，每種圖還可細分2~7個式樣，可自行活用。圖3之直方圖係以EXCEL之直條圖繪製，圖4之累積相對次數分配圖係以XY散佈圖繪製，第五節之常態分配圖及第六節之管制圖均以XY散佈圖繪製。

茲以2003版EXCEL繪製圖3.之直方圖為例，說明基本步驟如下：

註：其他版EXCEL之繪圖步驟略有差異，請參考該版EXCEL專書。

1. 啟動EXCEL，在工作表鍵入表7之組中值及次數，為了使直方圖左右兩側與圖框留出空白距離，故上下個多1組次數為0：

|  | A | B |
| --- | --- | --- |
| 1 | 155 | 0 |
| 2 | 180 | 1 |
| 3 | 205 | 4 |
| 4 | 230 | 6 |
| 5 | 255 | 9 |
| 6 | 280 | 7 |
| 7 | 305 | 3 |
| 8 | 330 | 0 |

2. 按工作列「插入」，選「圖表」，選「直條圖」，點「下一步」。

3. 選「數列」，選「新增」，點收「數值」捲簾，拖曳數值表「B1至B8」，點放捲簾。點收「類別X軸標籤」捲簾，拖曳數值表「A1至A8」，點放捲簾，點「下一步」。

4. 選「標題」，在「類別X軸」方框填入「抗壓強度,kgf/cm2」，在「數值Y軸」方框填入「次數」，點「下一步」。

5. 點「工作表中的物件」，點「完成」。則出現直條圖，此圖中各直條間有空隙，續以下步驟消除之。

6. 點任意一直條，按滑鼠右鍵，點「資料數列格式」，點「選項」，「類別間距」欄修正為0，點「確定」。如此即可產生直方圖，必要時仍可修正圖形顏色、格式等。

註：利用EXCEL之【工具/資料分析/直方圖】功能，可由原始個別數據，按用者自行設訂之分組上限，自動產生次數分配表、直方圖及累積次數分配表圖等，因過程較為複雜，請讀者參見EXCEL書本。

圖5　EXCEL 繪圖功能所繪製統計圖

# 以統計量分析工程品質

除了簡單的統計表與統計圖之外，工程師常需更精確的量化表示工程品質，那就需要用到一些統計量，有很多統計量可用於表示工程品質的不同指標，本節介紹最常用到表示品質中心值與分散範圍的二種統計量。

4.1工程品質之集中性與離散性

在相同條件下所生產或施工之工程品質特性，大都會出現在某一中心值附近，離開中心值越遠，出現機率越少，如圖3之直方圖成單峰山形，這種現象稱「集中趨勢」，工程品管上常用平均數（亦稱平均值）表示該中心值。

工程品質必有若干程度之不均勻性，以平均數為中心，上下分布，其散佈之寬窄稱「離散程度」，品質越不均勻，離散程度越明顯。工程品管上常以標準差、變異係數及全距等來表示離散程度。圖6所示為表5前5個試驗結果數值之分佈狀況，其5個數值都不同，以平均數271為中心上下分散。

圖6　品質數據之集中與離散

4.2平均數

統計上有數種平均數，通常未特別指明時，平均數（mean）係指算術平均數（arithmetic mean），亦稱之為平均值。

假設由一檢驗批抽取n個樣本進行檢驗，所得個別值分別為，其平均數計算式如下：

（3）

式中，平均數（實務上常比個別值多取1位有效數或小數）。

數據個別值，i＝1～n。

n＝樣本大小（數據個數）。

平均數（，唸x bar）係由樣本數據求得，稱為「樣本平均數」，一般簡稱「平均數」。而檢驗批若進行全檢，所得個別值的平均數稱之「母體平均數」以μ（唸mu）表示，母體平均數以（4）式計算：

（4）

式中，μ=母體平均數。

數據個別值，i＝1～N。

N=批量。

工程實務上，甚少作100%檢驗，故通常母體平均數（μ）為未知值，必須採用抽樣檢驗，計算樣本平均數，再利用樣本平均數估計母體平均數。例如某批材料抽驗10件作抗拉強度試驗，計算得10件之平均強度（樣本平均數）為450 N/mm2，我們就用以估計該批材料之平均強度（母體平均數）為450 N/mm2。估計必有若干誤差，但利用統計方法適當選定樣本大小n，可以讓抽樣誤差值控制在實務上可以接受的範圍，選擇樣本大小的方法需較高級統計技術，未列入此教材。

【例8】請計算表5前5次混凝土抗壓強度試驗結果之平均數。255,253,264,298,285 kgf/cm2

解：

＝(255+253+264+298+285)/5＝271.0 kgf/cm2

我們經常以平均數表示一群數據之中間值，例如平均身高、平均氣溫、平均強度等。工程規範中常以平均數表示工程品質水準，規定每批抽驗若干件，其平均數不得小於某一定值。例如，可規定平均數要求如下：

（5）

式中，＝樣本平均數（抽驗n件之檢驗結果之平均數）。

SL＝規格下限值。

k=常數

s＝標準差（抽驗n件之檢驗結果之標準差）。

註：常數k由允收品質水準（AQL）、抽樣冒險率等以統計方法設定，其設定過程較複雜，本教材未說明，需要時可參見CNS 9445[計量值檢驗抽樣程序及抽樣表]

工程品管上也常取連續若干數之移動平均數（），以顯示品質之變動趨勢。所謂「移動平均數」係由第一個數開始，連續取某固定個數之平均數，然後逐次往下推進一數，每前進一數同時放棄最後一數。例如，計算255，253，264，298，285等5數之3數移動平均數如下：

| ＝ | 255 | 253 | 264 | 298 | 285 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ＝ |  |  | 257.3 | 271.6 | 282.3 |

說明：（255+253+264）/3＝257.3

（253+264+298）/3＝271.6

（264+298+285）/3＝282.3

表7為A、B及C三廠商所分別生產同一規格材料之連續10次之強度抽驗結果，其10次之平均數均為100，但若計算各廠之連續3次檢驗結果之移動平均數，得表8.數據，繪成圖7之品質變化趨勢圖，由移動平均數可看出，A廠大致維持在100上下相同水準，B廠則有逐漸上升趨勢，C廠則成逐漸下降趨勢。

表7　A、B、C三廠連續強度抽驗結果

| No. | A廠 | B廠 | C廠 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 101 | 96 | 104 |
| 2 | 99 | 98 | 100 |
| 3 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | 99 | 99 | 101 |
| 5 | 103 | 101 | 100 |
| 6 | 98 | 99 | 99 |
| 7 | 100 | 102 | 100 |
| 8 | 103 | 99 | 101 |
| 9 | 98 | 103 | 97 |
| 10 | 99 | 103 | 98 |
| 平均 | 100 | 100 | 100 |

表8　A、B、C三廠連續強度抽驗之移動平均數

|  | A廠 | B廠 | C廠 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 個別值 | 移動平均數 | 個別值 | 移動平均數 | 個別值 | 移動平均數 |
| 1 | 101 |  | 96 |  | 104 |  |
| 2 | 99 |  | 98 |  | 100 |  |
| 3 | 100 | 100.0 | 100 | 98.0 | 100 | 101.3 |
| 4 | 99 | 99.3 | 99 | 99.0 | 101 | 100.3 |
| 5 | 103 | 100.7 | 101 | 100.0 | 100 | 100.3 |
| 6 | 98 | 100.0 | 99 | 99.7 | 99 | 100.0 |
| 7 | 100 | 100.3 | 102 | 100.7 | 100 | 99.7 |
| 8 | 103 | 100.3 | 99 | 100.0 | 101 | 100.0 |
| 9 | 98 | 100.3 | 103 | 101.3 | 97 | 99.3 |
| 10 | 99 | 100.0 | 103 | 101.7 | 98 | 98.7 |
| 平均 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |

圖7　品質變化趨勢圖（移動平均數）

4.3標準差

標準差（standard deviation）用於表示資料之離散程度，若由母體中抽取n個樣本，其值分別為，其樣本標準差計算如下：

（6）

式中，s＝樣本標準差（單位與個別值相同，實務上常比個別值多取1～2位有效數或小數）。

＝數據個別值，i＝1～n。

＝平均數。

n ＝樣本大小（數據個數）。

標準差（s）係由樣本數據求得，稱為「樣本標準差」，一般簡稱「標準差」。若經全檢測得檢驗批之每一個別值，則可據以計算母體標準差（σ，唸sigma）如下：

（7）

式中，σ＝母體標準差（單位與個別值相同）。

＝數據個別值，i＝1～N。

μ＝母體平均數。

N＝母體中之個體數（批量）。

工程實務上，甚少作100%檢驗，母體標準差（σ）未知，而必須採用抽樣檢驗，計算樣本標準差（s），再利用樣本標準差估計母體標準差（σ）。例如，某工程所用材料經抽驗檢驗強度，計算得樣本標準差為30 kgf/cm2，則可估計該工程所用該材料強度之母體標準差為30 kgf/cm2。

標準差用以表示一群數據之離散程度，標準差愈大表示各數據互相差異愈大，即表示品質愈不均勻。

【例9】試計算表5.之前5次混凝土抗壓強度試驗結果之標準差。

255, 253, 264, 298, 285 kgf/cm2

註：CNS 12891[混凝土配比設計準則]規定計算混凝土抗壓強度之標準差需有30個以上數據，或以15~29個數據計算標準差，再乘以修正係數放大之。本例為省篇幅僅以5個數據說明標準差計算方法，未考量CNS12891規定。

解：

4.4變異係數

變異係數（coefficient of variation）為標準差對平均數之比值，計算公式如下：

（8）

式中，V＝變異係數（可用小數或％表示，工程實務上較常採用％表示）。

s＝標準差。

＝平均數。

【例10】試計算表5之前5次混凝土抗壓強度試驗結果之變異係數。

解：

由前2例已計算得：s＝19.7，＝271

工程品管上常以標準差或變異係數表示工程品質之不均勻性，其值愈大均表示愈不均勻。至於採用標準差或變異係數表示，需視所應用之情況下何者較能反應品質水準而定。標準差可視為離散程度之絕對值，而變異係數則為離散程度對平均數之相對值，若變異係數保持一定，平均數大者其相對應之標準差亦大。

表9及表10為美國混凝土學會（American Concrete Institute，簡稱ACI）技術文件ACI 214R-02建議用以評估混凝土管制水準（均勻性）之準則，表9.適用於規定強度（一般常稱為設計強度）fc’≦350 kgf/cm2之普通強度混凝土，表10.適用於規定強度fc’>350 kgf/cm2之高強度混凝土。分全面變異及組內變異兩部分，各分工地檢驗（適用於評估工程施工水準）及試驗室試拌（適用於評估試驗室作業水準）兩種標準，每種分5等級，其全面變異及組內變異說明如下：

1. 全面變異（overall variation）：全面變異為各次試驗結果之高低變化幅度，表9普通強度混凝土以標準差評估，表10高強度混凝土以變異係數評估。全面變異用於評估混凝土品質之管制水準，標準差或變異係數愈大，表示混凝土品質愈不均勻，管制水準愈差。其值過大，應檢討改進混凝土產製設備或生產管理。普通強度混凝土以各次之試驗結果，用（6）式計算得全面變異之標準差。高強度混凝土先以各次之試驗結果，用（6）式計算得全面變異之標準差，再用（8）式計算得全面變異之變異係數。

2. 組內變異（within-test variation）：為同一組試體（同一次取樣所得組合樣品以相同程序模鑄、養治及試驗之試體）之各試體強度間之高低變化幅度，表9及表10均以變異係數表示，用於評估抗壓強度試驗之精密度（precision）。其變異係由於各試體之製作、養治及試驗等差異而引起，組內變異與試驗操作及試驗儀器穩定性有關，組內變異係數大表示從取樣至試壓之過程不穩定，其值太大應檢討改進取樣至試驗之各階段作業及試驗設備之穩定性。組內變異係數僅為同組試體強度間互相比較，為同一樣品之重複試驗間差異，與混凝土品質無關。計算組內變異係數，需先計算組內變異之標準差，再以（8）式計算變異係數。因一組試體之個數甚少（CNS 3090規定至少2個，一般常用2～5個），不宜用（6）式計算標準差，需以（11）式估計之（詳【例12】）。

表9　ACI 214R-02混凝土管制水準評估準則

（適用於fc’≦350 kgf/cm2普通強度混凝土）

|  | 全面變異 |
| --- | --- |
|  | 標準差，kgf/cm2 |
| 作業 | 最佳 | 很好 | 可以 | 尚可 | 不良 |
| 等級 | Excellent | Very Good | Good | Fair | Poor |
| 施工試驗 | <28 | 28-35 | 35-42 | 42-49 | >49 |
| 試驗室試拌 | <14 | 14-18 | 18-21 | 21-25 | >25 |
|  | 組內變異 |
|  | 變異係數，% |
| 作業 | 最佳 | 很好 | 可以 | 尚可 | 不良 |
| 等級 | Excellent | Very Good | Good | Fair | Poor |
| 施工試驗 | <3.0 | 3.0-4.0 | 4.0-5.0 | 5.0-6.0 | >6.0 |
| 試驗室試拌 | <2.0 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 | 4.0-5.0 | >5.0 |

表10　ACI 214R-02混凝土管制水準評估準則

（適用於fc’>350kgf/cm2高強度混凝土）

|  | 總變異（變異係數，%） |
| --- | --- |
| 作業 | 最佳 | 很好 | 可以 | 尚可 | 不良 |
| 水準 | Excellent | Very Good | Good | Fair | Poor |
| 工地試驗 | <7.0 | 7.0~9.0 | 9.0~11.0 | 11.0~14.0 | >14.0 |
| 試驗室試拌 | <3.5 | 3.5~4.5 | 4.5~5.5 | 5.5~7.0 | >7.0 |
|  | 組內變異（變異係數，%） |
| 作業 | 最佳 | 很好 | 可以 | 尚可 | 不良 |
| 水準 | Excellent | Very Good | Good | Fair | Poor |
| 工地試驗 | <3.0 | 3.0~4.0 | 4.0~5.0 | 5.0~6.0 | >6.0 |
| 試驗室試拌 | <2.0 | 2.0~3.0 | 3.0~4.0 | 4.0~5.0 | >5.0 |

統計分析雖可獲得客觀品質量化指標，但作業等級之評估標準則需依據工程專業制定，其制定應考慮生產能力及使用上之需求。我國尚無官方頒布之混凝土管制水準評估標準，一般普遍採用ACI 214R準則，土木水利學會「混凝土工程施工規範」（土木402-94）亦引用之。

茲以（6）式計算表5之30次試驗結果之標準差為34.2 kgf/cm2，如果該混凝土之規定強度為210 kgf/cm2，屬於普通強度混凝土，故對照表9，可判定該工程之混凝土品質均勻性屬「很好等級」，應繼續保持或更努力精進。

如果另有一工程混凝土之規定強度為420 kgf/cm2，屬於高強度混凝土，計算得試驗結果之平均數為500 kgf/cm2，標準差為50 kgf/cm2，故變異係數為10%，對照表10，可判定該工程之混凝土品質均勻性屬「可以等級」，還需要加強管制。

4.5全距

全距（range）為一組數據中最大值與最小值之相差，計算公式如下：

（9）

式中，＝全距。

＝最大數據值。

＝最小數據值。

【例11】試計算下列5次混凝土抗壓強度試驗結果之全距。

＝ 255,253, 264, 298, 285 kgf/cm2

解：

，

R＝298－253＝45 kgf/cm2

全距用於表示數據之離散程度，其計算容易，日常生活及品管實務上常用，數據量少時（n≦10），較適合採用全距。數據量多時，較適合採用標準差或變異係數表示數據之離散程度。如何選用適當之統計量比較需要統計及工程專業，初學者可參照相關規範、較著名文獻或研究範例。

當樣本大小（n）較少時，有時需要計算標準差或變異係數，此情況下若用（6）式計算標準差，其偏差值容易偏大。此時可先計算10組以上數據之組內全距，再計算各組之平均全距（），然後以平均全距推估標準差（11式），如此會獲得較理想結果，其推估公式如下：

（10）

式中，＝平均全距。

Ri＝第i組之全距。

k＝樣本組數，通常要求k≧10，使推估結果較理想，有時數據取得困難，雖然k未達10之理想，亦有技術文獻採用，此時之推估誤差可能較大。

（11）

式中，s＝樣本標準差（亦用於估計母體標準差）

＝平均全距。

＝統計係數，和每組之樣本大小（n）有關，見表11.。若為計算混凝土之組內標準差，n即為一組試體之個數。如果為非破壞性檢驗，此處之n相當於對同一樣品之重複檢驗次數。

表11　係數

| 樣本大小(n) |  |
| --- | --- |
| 2 | 1.128 |
| 3 | 1.693 |
| 4 | 2.059 |
| 5 | 2.326 |
| 6 | 2.534 |
| 7 | 2.704 |
| 8 | 2.847 |
| 9 | 2.970 |
| 10 | 3.078 |

【例12】請以表5.前10次之混凝土抗壓強度，計算組內標準差及變異係數。

解：

表12　以平均全距估計標準差及計算組內變異係數

| 組別 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 260 | 249 | 11 |
| 2 | 246 | 260 | 14 |
| 3 | 255 | 272 | 17 |
| 4 | 305 | 290 | 15 |
| 5 | 294 | 275 | 19 |
| 6 | 266 | 278 | 12 |
| 7 | 224 | 242 | 18 |
| 8 | 225 | 204 | 21 |
| 9 | 177 | 169 | 8 |
| 10 | 198 | 210 | 12 |
|  |  | 147 |
|  | 147/10＝ | 14.7 |
|  | 查表11，由n＝2列得 | 1.128 |
| s1 | 14.7/1.128＝ | 13 |
|  | 計算10次試驗之平均 | 245 |
|  | 13/245×100%＝ | 5.3% |

註：ACI 214R-02係以s1及V1分別表示組內標準差及組內變異係數。

對照表9得知該組內變異（V1＝5.3%）屬「尚可水準」（5.0～6.0%），表示同一組兩試體強度間相差尚大，需要檢討增進試驗作業一致性與試驗機穩定性等。

4.6計算機之統計功能及EXCEL之統計函數

工程用之電子計算機大多具基本統計計算功能，數據量不大時，十分實用，其主要操作步驟如下：

1. 開機。

2. 切入統計功能模式。

3. 清除統計記憶（目前有一部份計算機具有統計記憶功能，在統計功能模式輸入及運算之後，會將該資料保留於記憶中，離開統計功能後，甚至關機之後，仍繼續保留，在輸入新數據前必須將其清除，否則新數據會與原存數據混淆，影響分析結果。若計算機無此功能，若免此步驟）。

4. 鍵入數據。

5. 查詢所需之統計量。

6. 切入一般計算功能模式。

目前市面計算機廠牌及型號甚多，操作方法各有不同，請學員自行參閱各計算機所附之操作手冊。以下僅以一種常見計算機為例說明之。

【例13】試以計算機計算表5.前5次之混凝土抗壓強度之平均數與標準差。

255,253,264,298,285 kgf/cm2

解：茲以CASIO fx-991（無統計記憶功能）計算機為例說明之。

表13　計算機之統計運算

| 按鍵 | 顯示 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| INV MODE ‧ | SD | 進入統計功能 |
| 255 M+(x) | 255 | 鍵入數據 |
| 253 M+(x) | 253 | 鍵入數據 |
| 264 M+(x) | 264 | 鍵入數據 |
| 298 M+(x) | 298 | 鍵入數據 |
| 285 M+(x) | 285 | 鍵入數據 |
| INV 6(n) | 5 | 顯示：已鍵入5個數據 |
| INV 7() | 271 | 顯示：平均數 |
| INV 9() | 19.71 | 顯示：樣本標準差 |
| INV 8() | 17.62 | 顯示：母體標準差 |

註：按鍵欄（）中所示為計算機按鍵上方之提示字。

如果數據量龐大或經常分析時，可用EXCEL計算，說明如下：

1. 開啟EXCEL，在A1～A5數值格，鍵入數據。

2. 在A6格鍵入平均數統計函數「＝AVERAGE(A1:A5)」，格中出現271，即為平均數。

3. 在A7格鍵入樣本標準差統計函數「＝STDEV(A1:A5)」，格中出現19.71，即為樣本標準差。EXCEL顯示結果如下：

|  | A | 統計函數說明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 255 |  |
| 2 | 253 |  |
| 3 | 264 |  |
| 4 | 298 |  |
| 5 | 285 |  |
| 6 | 271 | ＝AVERAGE(A1:A5) |
| 7 | 19.71 | ＝STDEV(A1:A5) |

註：本例以2003版EXCEL製作，2010版樣本標準差之統計函數改為＝STDEV.S（數據）。EXCEL函數之詳細應用，請參考EXCEL專書。

# 常態分配在工程品管之應用

5.1工程品質之常態分配

繪製直方圖（圖3）時，如果數據個數逐漸增加，則分組數亦可相對增加，則組距會逐漸變小，直方圖將逐漸趨近於平滑曲線，當數據個數趨近於無限多時，很多品質特性之分配曲線常呈左右對稱之鐘形曲線（如圖8所示），稱為常態分配曲線（normal distribution curve）。

圖8　直方圖與常態分配曲線

常態分配曲線可用（12）式之常態分配之機率密度函數表示：

-∞＜x＜∞　　　（12）

式中，x＝品質特性之隨機變數。

e＝2.718281828（自然對數之底）。

μ＝母體平均數。

σ＝母體標準差。

當X呈現常態分配，其平均數＝μ，標準差＝σ，可用以下簡式表示之：

X～N（μ,σ2）　　　　　　　　　（13）

假設X代表混凝土之抗壓強度，已知抗壓強度為常態分配，某批混凝土之平均數為250.3 kgf/cm2，標準差為34.2 kgf/cm2，則可表示如下：

X～N（250.3,34.22）

實務上常將工程品質假設為常態分配，以此項假設為基礎，我們可以設定許可差大小、預定製程目標、製作管制圖、建立抽樣檢驗計畫、評估製程能力等，用途廣泛。

常態分配曲線有以下特質：

1. 常態分配曲線為單峰型，峰頂所對應之水平座標值為母體平均數（μ）（如圖9所示）。

圖9　X～N（300,202）之常態分配圖

2. 常態分配曲線為左右對稱於x＝μ之垂直軸，兩側各有一個反曲點，各反曲點與平均數之水平距離為一個母體標準差（σ）（如圖9所示）。

3. 兩側以水平軸為漸近線，所涵蓋範圍為-∞至+∞。在μ-3σ及μ+3σ處，常態分配曲線已相當接近水平軸，在μ-4σ及μ+4σ處，常態分配曲線已幾乎接近水平軸，一般繪製常態分配曲線，繪出μ-3σ及μ+3σ範圍已相當足夠。

4. 常態分配有兩個參數，分別為平均數（μ）和標準差（σ），曲線形狀由此兩參數決定：

(1)平均數（μ）決定常態分配曲線中心線之水平位置：

平均數變大時，中心線往右平移；反之，平均數變小時，中心線往左平移（圖10）。

圖10　X～N（300,202）與X～N（320,202）之常態分配圖

（平均數改變之影響）

(2)標準差（σ）決定曲線分散寬窄：

標準差大時，曲線平緩，分布寬闊；標準差小時，曲線尖銳，分布狹窄（圖11）。

圖11　X～N（300,202）與X～N（300,302）之常態分配圖

（標準差改變之影響）

5. 常態分配曲線總覆蓋面積（水平座標由-∞至+∞）為所有數值之出現機率，設定為1。水平軸上任何兩座標點（）所夾曲線面積，為此兩座標值間之出現機率。（圖12）

圖12　左右二直線與曲線所夾面積為X～N(300,202)常態分配中X＝260～320所佔機率，即P[260≦X≦320]

6. 任何常態分配均可標準化為標準常態分配（μ＝0、σ＝1）（圖13）。轉換前後之兩組對應座標點所夾曲線面積佔其總面積之比率相同，標準常態分配之面積可查表取得。

圖13　 常態分配之標準化（標準化後相對應區塊面積佔其總面積之比例相同，即P[260≦X≦320]= P[-2≦Z≦1]）

5.2以常態分配估計機率

工程品管上常假設品質特性為常態分配，我們可據以估計檢驗值出現在某一定範圍內的機率，如合格率（品質特性在規格界限內之機率，常以PWL表示）、不合格率（品質特性超出規格界限之機率，常以PD表示）等。

假設某品質特性以X表示，且知其呈現常態分配，經抽驗n次並計算得樣本平均數（）及樣本標準差（s），今欲估計該品質特性出現在及間之機率，。估計方法如下：

1. 以樣本平均數（）估計母體平均數（μ）。

2. 以樣本標準差（s）()估計母體標準差（σ）。

3. 確定所求數值之上下限範圍：及。

4. 分別計算和與平均數（μ）之差距，以標準差（σ）表示：

（14）

（15）

5. 查標準常態分配表（表14），分別求得由-∞到與-∞到之累積機率：

：z在以下之累積機率。

：z在以下之累積機率。

6. 相減二累積機率，即可得解：

（16）

為標準常態分配之累積機率，可由（17）式計算，人工作業實務上，係由查標準常態分配表得之。

（17）

式中，F(za)代表標準常態分配由-∞到z之累積機率。

常態分配曲線為左右對稱，標準常態分配表通常僅列z≧0部份，需用z<0部份時，因為標準常態分配在-z以下部份之面積等於z以上部份之面積，故可用（18）式換算。

（18）

表14　標準常態分配表

| z | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | 0.5000 | 0.5040 | 0.5080 | 0.5120 | 0.5160 | 0.5199 | 0.5239 | 0.5279 | 0.5319 | 0.5359 |
| 0.1 | 0.5398 | 0.5438 | 0.5478 | 0.5517 | 0.5557 | 0.5596 | 0.5636 | 0.5675 | 0.5714 | 0.5753 |
| 0.2 | 0.5793 | 0.5832 | 0.5871 | 0.5910 | 0.5948 | 0.5987 | 0.6026 | 0.6064 | 0.6103 | 0.6141 |
| 0.3 | 0.6179 | 0.6217 | 0.6255 | 0.6293 | 0.6311 | 0.6368 | 0.6406 | 0.6443 | 0.6480 | 0.6517 |
| 0.4 | 0.6554 | 0.6591 | 0.6628 | 0.6664 | 0.6700 | 0.6736 | 0.6772 | 0.6808 | 0.6844 | 0.6879 |
| 0.5 | 0.6915 | 0.6950 | 0.6985 | 0.7019 | 0.7054 | 0.7088 | 0.7123 | 0.7157 | 0.7190 | 0.7224 |
| 0.6 | 0.7257 | 0.7291 | 0.7324 | 0.7357 | 0.7389 | 0.7422 | 0.7454 | 0.7486 | 0.7517 | 0.7549 |
| 0.7 | 0.7580 | 0.7611 | 0.7642 | 0.7673 | 0.7703 | 0.7734 | 0.7764 | 0.7794 | 0.7823 | 0.7852 |
| 0.8 | 0.7881 | 0.7910 | 0.7939 | 0.7967 | 0.7995 | 0.8023 | 0.8051 | 0.8078 | 0.8106 | 0.8133 |
| 0.9 | 0.8159 | 0.8186 | 0.8212 | 0.8238 | 0.8264 | 0.8289 | 0.8315 | 0.8340 | 0.8365 | 0.8389 |
| 1.0 | 0.8413 | 0.8438 | 0.8461 | 0.8485 | 0.8508 | 0.8531 | 0.8554 | 0.8577 | 0.8599 | 0.8621 |
| 1.1 | 0.8643 | 0.8665 | 0.8686 | 0.8708 | 0.8729 | 0.8749 | 0.8770 | 0.8790 | 0.8810 | 0.8830 |
| 1.2 | 0.8849 | 0.8869 | 0.8888 | 0.8907 | 0.8925 | 0.8944 | 0.8962 | 0.8980 | 0.8997 | 0.9015 |
| 1.3 | 0.9032 | 0.9049 | 0.9066 | 0.9082 | 0.9099 | 0.9115 | 0.9131 | 0.9147 | 0.9162 | 0.9177 |
| 1.4 | 0.9192 | 0.9207 | 0.9222 | 0.9236 | 0.9251 | 0.9265 | 0.9279 | 0.9292 | 0.9306 | 0.9319 |
| 1.5 | 0.9332 | 0.9345 | 0.9357 | 0.9370 | 0.9382 | 0.9394 | 0.9406 | 0.9418 | 0.9429 | 0.9441 |
| 1.6 | 0.9452 | 0.9463 | 0.9474 | 0.9484 | 0.9495 | 0.9505 | 0.9515 | 0.9525 | 0.9535 | 0.9545 |
| 1.7 | 0.9554 | 0.9564 | 0.9573 | 0.9582 | 0.9591 | 0.9599 | 0.9608 | 0.9616 | 0.9625 | 0.9633 |
| 1.8 | 0.9641 | 0.9649 | 0.9656 | 0.9664 | 0.9671 | 0.9678 | 0.9686 | 0.9693 | 0.9699 | 0.9706 |
| 1.9 | 0.9713 | 0.9719 | 0.9726 | 0.9732 | 0.9738 | 0.9744 | 0.9750 | 0.9756 | 0.9761 | 0.9767 |
| 2.0 | 0.9772 | 0.9778 | 0.9783 | 0.9788 | 0.9793 | 0.9798 | 0.9803 | 0.9808 | 0.9812 | 0.9817 |
| 2.1 | 0.9821 | 0.9826 | 0.9830 | 0.9834 | 0.9838 | 0.9842 | 0.9846 | 0.9850 | 0.9854 | 0.9857 |
| 2.2 | 0.9861 | 0.9864 | 0.9868 | 0.9871 | 0.9875 | 0.9878 | 0.9881 | 0.9884 | 0.9887 | 0.9890 |
| 2.3 | 0.9893 | 0.9896 | 0.9898 | 0.9901 | 0.9904 | 0.9906 | 0.9909 | 0.9911 | 0.9913 | 0.9916 |
| 2.4 | 0.9918 | 0.9920 | 0.9922 | 0.9925 | 0.9927 | 0.9929 | 0.9931 | 0.9932 | 0.9934 | 0.9936 |
| 2.5 | 0.9938 | 0.9940 | 0.9941 | 0.9943 | 0.9945 | 0.9946 | 0.9948 | 0.9949 | 0.9951 | 0.9952 |
| 2.6 | 0.9953 | 0.9955 | 0.9956 | 0.9957 | 0.9959 | 0.9960 | 0.9961 | 0.9962 | 0.9963 | 0.9964 |
| 2.7 | 0.9965 | 0.9966 | 0.9967 | 0.9968 | 0.9969 | 0.9970 | 0.9971 | 0.9972 | 0.9973 | 0.9974 |
| 2.8 | 0.9974 | 0.9975 | 0.9976 | 0.9977 | 0.9977 | 0.9978 | 0.9979 | 0.9979 | 0.9980 | 0.9981 |
| 2.9 | 0.9981 | 0.9982 | 0.9982 | 0.9983 | 0.9984 | 0.9984 | 0.9985 | 0.9985 | 0.9986 | 0.9986 |
| 3.0 | 0.9987 | 0.9987 | 0.9987 | 0.9988 | 0.9988 | 0.9989 | 0.9989 | 0.9989 | 0.9990 | 0.9990 |
| 3.1 | 0.9990 | 0.9991 | 0.9991 | 0.9991 | 0.9992 | 0.9992 | 0.9992 | 0.9992 | 0.9993 | 0.9993 |
| 3.2 | 0.9993 | 0.9993 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 |
| 3.3 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9997 |

【例14】某混凝土工程經連續30次之抗壓強度檢驗，試驗結果如表5.所示，計算得平均數＝250.3 kgf/cm2，標準差＝34.2 kgf/cm2。假設抗壓強度呈常態分配，試估計以下機率（X代表混凝土之抗壓強度）：

(1)P〔X≦300〕：強度在300以下佔全數之比例。

(2)P〔X≦210〕：強度在210以下佔全數之比例。

(3)P〔210≦X≦300〕：強度介於210與300間佔全數之比例。

解：

一、以樣本平均數及樣本標準差，分別估計得母體平均數及母體標準差如下：

母體平均數(μ)＝250.3 kgf/cm2

母體標準差(σ)＝34.2 kgf/cm2

二、計算P〔X≦300〕：（參見圖14）

z＝（300－250.3）/34.2＝1.45

P〔X≦300〕＝P〔Z≦1.45〕

查表14（標準常態分配表）：由最左欄z=1.4及表頭列z=0.05之交叉點，得F(Z≦1.45)=0.9265，故得知

P〔X≦300〕＝P〔Z≦1.45〕＝0.9265＝92.65 %

註：若 300 為規格上限，則 92.65 %為合格率。實際上混凝土之抗壓強度規格通常只設下限值，但有些品質特性則設上限值，如：混凝土之氯離子含量、細粒料之含泥量、鋼筋之輻射強度、及機電設備接地線之電阻等。

圖14　P[X ( 300]

三、計算P〔X≦210〕：（參見圖15）

Z＝(210－250.3)/34.2＝－1.18

P〔X≦210〕＝P〔Z≦－1.18〕

因為常態分配為左右對稱，故P〔Z≦－1.18〕＝P〔Z≧1.18〕

因為常態分配下之總面積＝1，故P〔Z≧1.18〕＝1－P〔Z≦1.18〕

查表14（標準常態分配表）：

P〔Z≦1.18〕＝0.8810，故得知

P〔X≦210〕＝P〔Z≦－1.18〕＝1－0.8810＝0.1190＝11.90 %

註：若 210 為規格下限，則 11.90 %為不合格率。

圖15　P[x ( 210]

四、計算P〔210≦X≦300〕：（參見圖16）

P〔210≦X≦300〕＝P〔X≦300〕－P〔X≦210〕

＝0.9265－0.1190＝0.8075＝80.75 %

註：若 300及210分別為規格上下限，則 80.75 %為合格率。

圖16　P[210 ( x ( 300]

常態分配曲線計算及累積面積計算亦可使用EXCEL，其函數格式如下：

＝NORMDIST（x,平均數,標準差,引數）

若引數設為T或1時，將傳回常態分配橫座標值－∞到x點之累積面積，即F(x)。【例14】各值可求得如下：

NORMDIST(300,250.3,34.2,1)= 0.9269181

NORMDIST(210,250.3,34.2,1)= 0.1193261

NORMDIST(300,250.3,34.2,1)-NORMDIST(210,250.3,34.2,1)= 0.8075920

若將引數改設為F或0時，將傳回常態分配曲線在橫座標＝x點之曲線高度，即f(x)，如計算x＝150點之曲線高度如下：

NORMDIST(140,250.3,34.2,0)= 0.000064

以EXCEL列表計算x＝140～360間(X座標值範圍一般採用涵蓋平均數±3倍標準差之適當整數，本例：250.3-3*34.2=147.7，250.3+3*34.2=352.9，故採用140～360，各點間距依所需繪圖精度而定，通常有20點座標即可繪成相當平滑之常態分配曲線，本例採間距10，共有23點座標，各點相應之曲線高度（Y座標值），再以各對XY座標值繪製XY散佈圖。常態分配圖之縱座標僅表示曲線高度，在實務上無用處，通常不顯示。表15所示為繪製圖14之座標值。

表15　繪製常態分配圖之座標值舉例

| X座標值，x | Y座標值，f(x) |
| --- | --- |
| 140 | 0.000064 |
| 150 | 0.000158 |
| 160 | 0.000357 |
| 170 | 0.000741 |
| 180 | 0.001410 |
| 190 | 0.002465 |
| 200 | 0.003955 |
| 210 | 0.005826 |
| 220 | 0.007878 |
| 230 | 0.009781 |
| 240 | 0.011148 |
| 250 | 0.011665 |
| 260 | 0.011205 |
| 270 | 0.009882 |
| 280 | 0.008001 |
| 290 | 0.005947 |
| 300 | 0.004058 |
| 310 | 0.002542 |
| 320 | 0.001462 |
| 330 | 0.000772 |
| 340 | 0.000374 |
| 350 | 0.000167 |
| 360 | 0.000068 |

用EXCEL計算及查常態分配表所得累積面積，在小數第4位以下有些微差異，係由於計算精度關係，此等小差異，在一般工程實務上無大影響，通常工程品管計算合格率（以小數表示），採計到小數第2或3位即可。

工程品管上通常以常態分配估計平均數正負1~3個標準差之涵蓋機率，可計算如下（參見圖17）：

1. 平均數正負1個標準差(μ±σ)：

P[μ－σ≦x≦μ＋σ]＝P[-1≦z≦1]＝2（0.8413-0.5）＝0.6826≒0.68≒68％

2. 平均數正負2個標準差(μ±2σ)：

P[μ－2σ≦x≦μ＋2σ]＝P[-2≦z≦2]＝2（0.9772-0.5）＝0.9544≒0.95≒95％

3. 平均數正負3個標準差(μ±3σ)：

P[μ－3σ≦x≦μ＋3σ]＝P[-3≦z≦3]＝2（0.9987-0.5）＝0.9974≒0.997≒99.7％

註：0.9974採4捨5入，＝1.00＝100％，因機會不太可能達百分之百，故習慣上採用99%或99.7％。

圖17　常態分配常用涵蓋機率

工程習慣上常取設計標稱值±3σ作為自然許可差界限（natural tolerance limit），若母體為常態分配時，其涵蓋機率約為99.7%。工程項目很重要時，可進一步考慮採用±2σ甚至±1σ作為許可差，其涵蓋機率分別為95%及68％。許可差訂得越窄，會有較高之成品精度，但施工成本也會提高，精度與成本間需要平衡考量。

【例15】某工程需規定X材料之長度許可差，經調查以往可接受之正常製程資料，分析得長度之標準差為2.0mm，如此長度標準差之材料在使用上尚無不良反應。擬以此標準差資料取正負3個標準差作為製程自然許可差界限（natural tolerance limit），請計算之。

解：

取正負3個標準差（±3σ）作為製程自然許可差界限，故計算如下：

±3σ＝±3(2.0)＝±6.0 mm

若該X材料之設計長度為5000 mm，則設計圖標示長度為5,000±6.0mm。

5.3平均數之分配

從常態分配之母體中隨機抽取n件樣本，計算n件樣本之平均數，則亦會呈現常態分配（參見圖18），其平均數和標準差，如(19)(20)兩式。

（19）

（20）

式中：μ＝個別值分配之平均數。

＝平均數分配之平均數。

σ＝個別值分配之標準差。

＝平均數分配之標準差。

亦可表示如下：

（21）

（22）

n愈大時，愈小，故常態分配曲線愈尖銳。工程品管常以平均數()作為品質指標，如一次抽取4件，以其平均數判斷是否合格。平均數（）分配與個別值（x）分配之標準差不同，切勿混用。

圖18　個別值與取4個數之平均數

之常態分配（橫線長度表示正負3個

標準差之寬度，較長者為個別值寬度，較短者為平均數寬度）

【例16】接續【例15】數據，某材料裁切長度之個別值許可差為±6.0mm，假設施工中進行抽驗4支，請計算其平均數之許可差。

解：

即抽驗4支取其平均數之許可差＝±3.0mm

圖19為【例15】與【例16】之個別值與4支平均數之許可差寬度比較，在相同機率之條件下，平均數許可差界限比個別值許可差界限狹窄，規範涉及採用平均數作判斷時，應特別注意第（20）式之關係，兩者數值雖然不同，因均採用正負3個標準差作為許可差界限，將維持相同之合格率。

圖19　[例15]個別值與[例16]之4支平均之許可差寬度

【例17】CNS 3090[預拌混凝土]規定混凝土之強度試驗結果須滿足下列兩項要求：條件一：任何一組強度試驗之結果不得低於fc’-35 kgf/cm2。條件二：任何連續3組強度試驗結果之平均數不得小於規定強度fc’。若某工程之規定強度（fc’）為 210 kgf/cm2，由以往相似工程之試驗資料估計混凝土抗壓強度之標準差（σ）為30 kgf/cm2。為達到CNS 3090之兩項要求，試估算混凝土之要求平均強度（配比目標強度）（fcr’），以作為配比設計及施工控制之目標。

解：

一、設定允許發生不符合上述兩條件之機率均為1%。

註：我國鋼筋混凝土規範大多參考美國混凝土學會ACI-318鋼筋混凝土設計規範，設定允許發生不符合機率為 1%。

二、由標準常態分配表（表14），以累積機率0.99反查得相對之z＝2.33，亦即其平均數應比下限值提高2.33σ（參閱圖20）。

註：1-0.01＝0.99，F(2.33)=0.9901，甚為接近0.99，故採用z＝2.33，若需要更準確值可用內差法求之，可得z＝2.326。本例依CNS 12891[混凝土配比設計準則]規定採用z＝2.33。

三、由常態分配得知要符合條件一，要求平均強度為（參見圖20）：

fcr’＝fc’-35+2.33σ　　　　　　　　　　　　　　　　（23）

代入相關數值得：

fcr’＝210-35+(2.33)(30)＝244.9≒245 kgf/cm2

圖20　混凝土符合條件一要求之配比目標強度

四、由(20)式知，任何連續3次平均強度之標準差為：

（24）

五、由常態分配得知要符合條件二，應有之要求平均強度為（參見圖21）：

fcr’＝fc’+2.33＝fc’+2.33＝fc’+1.34σ　　（25）

代入相關數值得：fcr’＝210+(1.34)(30)＝250.2≒250 kgf/cm2

六、基於安全考慮，按CNS12891規定，應取(23)與(25)兩式結果之值大者，即：

fcr’＝250 kgf/cm2

圖21　混凝土符合條件二要求之配比目標強度

（23）與（25）兩式均納入CNS 12891[混凝土配比設計準則]及土木水利學會混凝土工程施工規範等文件中。

由(23)與(25)兩式可看出，設定品質目標須考慮3項因素，分列如下：

1. 規格界限：如（23）式之fc’-35與（25）式之fc’，此值通常由工程規範設定。

2. 製程能力：如（23）式之σ與（25）式之，此值通常依廠商之工程能力決定，CNS 12891規定以過去承辦相似工程之連續30次以上之試驗結果估算標準差。

3. 可忍受之失敗率：如（23）與（25）兩式均採1%，即須提高2.33個標準差。此值通常由工程規範依工程之重要性決定，重要性越高可忍受之失敗率越低。

# 工程品質管制圖

6.1管制圖原理

品質管制圖由Dr. Shewhart於1924年首創，故又稱修瓦特管制圖（Shewhart control chart）。品質管制圖，基本上將同一品質特性之各次檢驗結果計算成適當之統計量，如個別值、平均數、全距或標準差等，依產生順序標示在一時間座標上，可以連成一高低起伏之折線，明白顯示品質變化狀況，另用統計原理適當訂出中心線及管制上下限，按一定規則判斷品質之變化是否異常。

註：另有累總管制圖（CUSUM control chart），國內少用，本教材未介紹。

管制圖可分成多種型式，工程品管所用管制圖以製作者立場可分以下二式：

1. 製程管制圖（process control chart）：製程管制圖由材料生產廠商或工程施工廠商所製作，其目標為控制製程之穩定，並符合材料標準或工程規範要求，一般品管書籍所介紹者為此型式，圖中通常標示以統計方法所設訂之中心線（CL）、管制上限（UCL）及管制下限（LCL）。第6.2節介紹之平均數－全距管制圖為一種製程管制圖。

製程管制圖又可區分為以下二種型式：

(1)標準未知管制圖（standard unknowen control chart）：標準未知管制圖用於開工初期或材料新配比啟用初期，因尚無品質管制項目之統計資料，需蒐集一段穩定生產期間之數據，計算其平均數及標準差（或全距）等，再根據以設定管制界限，管制後續之產品品質。在製造業通常要求蒐集25組以上數據，據以建立管制界限。惟在公共工程上，檢驗頻率低，要集滿25組以上數據為時太久，常縮短數據組數至10組以下，以盡早建立管制界限，因數據組數少，所建立之管制界限準確性較差，可待蒐集較多數據後重新核算及調整管制界限。至於剛開始生產時，最好比照製造業先試生產一定量，待製程穩定才正式量產。如果先試生產執行上有困難時，可參考以往經驗或規範值等先設定一較嚴謹之管制界限，用較嚴格之方式生產，待製程穩定後才逐漸放寬管制界限為正常管制狀態。第6.2節介紹之平均數-全距管制圖為一種標準未知之製程管制圖。

(2)標準已知管制圖（standard given control chart）：標準已知管制圖用於已經過長時間穩定生產，由長期檢測資料分析得產品品質特性之平均數及標準差，以其設定管制界限，管制後續之生產品質。本教材因上課時間限制，未列入標準已知管制圖，請參閱品質管制書籍。

2. 驗收管制圖（acceptance control chart）：驗收管制圖由監造單位所製作，其目的為觀察進料品質或施工成果是否符合規範要求，驗收管制圖通常依據施工規範要求之個別值或平均數等製作，並以施工規範所定之品質規格或品質水準指標，來標示管制圖之管制界限。如第6.3節將介紹之ACI混凝土抗壓強度管制圖即屬於一種驗收管制圖，其依據CNS 3090抗壓強度要求及ACI 214R之管制評量準則所製作。

品質管制圖特別適用於大量及連續性產製之材料或施工。影響品質變化之因素甚多，以其發生機率及影響程度可分為兩大類：

(1)隨機原因（亦稱機遇原因，random causes）：如材料在許可差範圍內的少許變化、環境略有差異、取樣及試驗的隨機誤差等。其來源很多，對品質影響輕微，要完全徹底消除很不經濟，一般不予追究。工程規範通常會考慮隨機原因所引起之品質變化，而允許若干許可差。

(2)異常原因（亦稱可究原因，assignable causes）：如材料用錯、配方錯誤、機械失控、操作不當、取樣或試驗方法不對等。其發生機會不多，萬一發生時對品質影響嚴重，必須立即追究原因並作改正。

品質管制圖之用途在於偵測是否有「異常原因」存在，提供品管判斷之依據。

製程管制圖通常以中心線（CL）之上下各3個標準差（CL±3σ）為管制界限（涵蓋機率約99.7%），惟必要時亦可設置管制界限為CL±2σ，以提高反應靈敏度，但也會增加緊張度（因為各點更容易超出管制界限，可能將隨機原因之變化誤判為異常原因之變化，誤發警訊引起工作人員緊張）。

製程管制圖之判讀係採用統計檢定原理，以機率推算當製程為正常時，某現象之出現機會很低（通常設定為小於1%），如果出現該現象，我們就判定製程異常。最基本，當有下列3種現象之一時，可判定有異常原因存在，應追究改正（參見圖22）。

1. 有任何1點落在管制界限以外。

2. 連續7點出現在中心線之上邊或下邊。

3. 連續7點出現持續上升或持續下降。

註：此處所列舉者為最基本之研判規則，足供一般工程品管使用，更詳細研判規則請參閱品管專業書籍、CNS 2580[生產過程中管制品質用之管制圖法] 或 CNS 2312 [分析數據用的管制圖法]。應用管制圖初期，採用簡易規則即可產生效果，待有相當經驗，再逐漸引進較複雜的研判規則。

圖22　製程管制圖之3種基本異常現象

6.2平均數-全距管制圖

平均數－全距管制圖（Chart），係由平均數管制圖（Chart）與全距管制圖（R Chart）兩圖組成，通常適用於n＝2～10情況。平均數管制圖用於管制品質之集中趨勢，全距管制圖用於管制品質之離散程度。製程管制宜先用全距管制圖使製程穩定，再用平均數管制圖求平均數維持理想目標。有如打靶，首先要求控制握槍要領、瞄準要領及射擊要領，使彈著點集中，然後才調整照門使彈著點命中靶心。茲以【例18】說明平均數－全距管制圖之製作過程。

【例18】以某瀝青拌和廠為管制瀝青混合料品質，每天抽驗2次瀝青含量，作為1組數據，計算其平均數及全距，用於管制品質變化，因採用新配比生產，尚無以往資料可用，茲要製作標準未知之平均數-全距管制圖。

解：

一、蒐集正常製程資料：至少有10組數據。本例採前10日資料為依據，以連續2個結果為一組，如表16所示。

註：在製造業上製作管制圖，通常要求有 25 組以上數據，公共工程獲得數據成本高，常以較少組數據先訂管制界限，其誤判率較高，宜在累積較多數據後重新檢討管制界限。

二、計算各組平均數和全距R：如表16。

表16　管制圖數據

| No. | 瀝青含量,% |  | R |
| --- | --- | --- | --- |
|  | x1 | x2 |  |  |
| 1 | 5.63 | 5.33 | 5.480 | 0.30 |
| 2 | 5.60 | 5.85 | 5.725 | 0.25 |
| 3 | 5.18 | 5.58 | 5.380 | 0.40 |
| 4 | 5.65 | 5.40 | 5.525 | 0.25 |
| 5 | 5.55 | 5.61 | 5.580 | 0.06 |
| 6 | 5.38 | 5.49 | 5.435 | 0.11 |
| 7 | 6.05 | 5.69 | 5.870 | 0.36 |
| 8 | 5.12 | 5.54 | 5.330 | 0.42 |
| 9 | 5.58 | 5.47 | 5.525 | 0.11 |
| 10 | 5.90 | 5.60 | 5.750 | 0.30 |
|  | 合計 | 55.600 | 2.56 |

註：，

三、計算平均數之平均()及平均全距()：

（26）

（27）

式中，k＝取得起用數據組數。

四、計算平均數管制圖之中心線及管制界限：

中心線：　　　　　　　　　　　　　　　（28）

管制上限：　　　（29）

管制下限：　　　（30）

五、計算全距管制圖之中心線及管制界限：

中心線：　　　　　　　　　　　　　　　（31）

管制上限：　　　　　　　（32）

管制下限：　　　　　　　　　（33）

六、繪製管制圖（圖23）（可用EXCEL之散布圖繪製）。

七、判讀：管制圖各點均無圖22之異常情形，顯示製程已呈穩定，可正式確定管制界限。

註：(28)至(33)式中之A2、D3、D4為管制圖係數，可查表17得之。管制圖係數是以統計原理求得，使管制界線與中心線相距3個標準差之係數。

表17　計量值管制圖係數

| 每組樣本數 | 管制圖係數 |
| --- | --- |
| n | A2 | D3 | D4 |
| 2 | 1.880 | 0 | 3.267 |
| 3 | 1.023 | 0 | 2.575 |
| 4 | 0.729 | 0 | 2.282 |
| 5 | 0.577 | 0 | 2.115 |
| 6 | 0.483 | 0 | 2.004 |
| 7 | 0.419 | 0.076 | 1.924 |
| 8 | 0.373 | 0.136 | 1.864 |
| 9 | 0.337 | 0.184 | 1.816 |
| 10 | 0.308 | 0.223 | 1.777 |

圖23　瀝青含量管制圖初步建立

八、正常生產以後，仍定期按計畫抽驗，每增加一組資料即予繪入管制，並隨時檢討及作必要之修正，表18及圖24分別為後續抽驗數據及管制圖，圖中圈出部分為異常狀況，應立即追查原因並作必要之改正。

表18　管制圖數據後續數據

| No. | 瀝青含量,% |  | R |
| --- | --- | --- | --- |
|  | x1 | x2 |  |  |
| 11 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 0.1 |
| 12 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 0.2 |
| 13 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 0.2 |
| 14 | 5.5 | 5.1 | 5.3 | 0.4 |
| 15 | 5.3 | 5.9 | 5.6 | 0.6 |
| 16 | 6.4 | 6.0 | 6.2 | 0.4 |
| 17 | 5.4 | 5.8 | 5.6 | 0.4 |
| 18 | 5.6 | 6.0 | 5.8 | 0.4 |
| 19 | 5.4 | 5.8 | 5.6 | 0.4 |
| 20 | 5.6 | 5.9 | 5.8 | 0.3 |

圖24　瀝青含量管制圖後續應用

6.3 ACI混凝土抗壓強度管制圖

為執行工程品管之需要，使用者尚可發展各種適用之特殊管制圖。如ACI 214委員會即配合ACI混凝土設計及施工規範，發展出一種特殊管制圖，由個別值管制圖、移動平均數管制圖及移動平均全距管制圖等3個圖組合而成，係屬一種驗收管制圖。本節以【例19】說明ACI混凝土抗壓強度管制圖之製作，其方法除依ACI 214之範例外，並修正以符合CNS 3090及混凝土施工規範（土木402-94）之規格要求。各圖先說明如下：

1. 個別值管制圖（x Chart）：

圖中各點為各次試驗結果（同組各試體之平均數），連結各試驗結果成折線，以顯示試驗結果之高低變化。

ACI 214原圖僅標有規定強度（fc’）及需要平均強度（配比目標強度）（fcr’），本例參照CNS 3090之要求加列個別值規格下限（fc’-35 kgf/cm2），以供判定各次試驗結果是否合格。

2. 移動平均數管制圖（ Chart）：

ACI 214原圖各點為前連續5組試驗結果之移動平均數，本例採用CNS 3090規定之3組試驗結果之移動平均數。此圖可顯示強度變化走勢、週期性變化等。

ACI 214原圖僅標有需要平均強度（配比目標強度）（fcr’ ），本例參照CNS 3090之要求加3組移動平均數之規格下限（fc’），以供判定各3組移動平均數是否合格。

3. 移動平均全距管制圖（ Chart）：

圖中各點為前連續10組試體強度之移動平均全距（此全距為同一組試體之全距），此圖可顯示試驗精密度，作為判斷組內變異水準之用。

ACI 214原圖僅標有表9之組內變異為「可以等級」上限5%，本例加上表9各等級之界限，可供判定試驗精密度之等級變化，其計算如下：

(34)

式中，＝移動平均全距之最大值

σ1＝組內標準差

fcr’ ＝需要平均強度（配比目標強度）

V1＝組內變異係數

d2＝統計係數，依一組試體之個數（n）決定（查表11）

本例每組有2個試體，n＝2，d2＝1.128

(35)

式中之V1取用表10.各管制等級變異係數之分界值：3、4、5和6%。

註：此處之全距，為同一組合樣品所製各試體強度之全距，用顯示試驗精密度，與【例18】之全距含意不同，【例18】為將一天2次試驗結果組成1組，計算其全距，用於顯示材料品質之穩定性。

【例19】茲以表5.之混凝土抗壓強度資料說明製作ACI 混凝土抗壓強度管制圖之過程。已知施工要求條件如下：(1)規定抗壓強度：fc’＝210 kgf/cm2 (2)需求平均抗壓強度：fcr’＝250 kgf/cm2（參見【例17】）

解：

一、準備空白計算表，格式如表19。

二、準備空白ACI混凝土抗壓強度管制圖，格式如圖25，各圖參考線如下：

(1)個別值管制圖：

規定抗壓強度：fc’＝210 kgf/cm2

需求平均抗壓強度：fcr’＝250 kgf/cm2

個別值規格下限：SL＝fc’－35 kgf/cm2＝175kgf/cm2

(2)移動平均數管制圖：

需要平均抗壓強度fcr’＝250 kgf/cm2

移動平均數規格下限：SL＝fc’＝210 kgf/cm2

(3)移動平均全距管制圖：

，依照表9.訂出各管制水準之分界線：

因fcr’＝250

，以各水準界限之V1代入上式，結果如下：

| 等級上限 | V1 |  |
| --- | --- | --- |
| 最佳級 | 0.03 | 8.5 |
| 很好級 | 0.04 | 11.3 |
| 可以級 | 0.05 | 14.1 |
| 尚可級 | 0.06 | 16.9 |

三、每次獲得試驗報告後，立即將試體強度填入表19之(1)(2)兩欄。

四、計算各次之試驗結果（同組各試體強度之平均數），填入(3)欄及圖25.。如：(260+249)/2＝255（採用4捨5入）

五、計算各次2只試體強度之全距，填入(5)欄。如：260-249＝11

六、由第3次試驗開始，逐次計算前3次試驗結果之移動平均強度，填入(4)欄及圖25。如：(255+253+264)/3＝257.3

七、由第10次試驗開始，逐次計算前10次試驗之移動平均全距填入(6)欄及圖25。如：(14+11+17+15+19+12+18+21+8+12)/10＝14.7

註：實務上宜採電腦運算及繪圖，以提高效率，本章全部管制圖均採用EXCEL計算及繪圖。管制圖之運用需強調即時性，應採取資料隨到隨算及繪圖方式，若有異常應即改正。不可以事後定期集中繪製僅檢討歷史資料，喪失時效性。

八、判讀：管制圖每獲得1點資料，應立即判讀，若有不合格或異常應立即改正，規範有規定者應依其規定辦理。本管制圖可判讀如下：

(1)個別值管制圖：有1點低於fc’-35kgf/cm2，按混凝土施工規範（土木402-94）要求，需檢討原因及提高後續強度，並需辦理結構上混凝土鑽心試驗以確認其可用性。

(2)移動平均數管制圖：有4點低於fc’，按混凝土施工規範（土木402-94）之要求，需檢討原因及提高後續強度。

(3)移動平均全距管制圖：第17點以前之組內變異為「尚可」至「不良」水準，顯然試驗精密度不佳。經改進後，第18至27點漸趨於穩定，屬「尚可」至「可以」水準，其後又有偏高趨勢，需要加強注意。

表19　ACI管制圖計算表

|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | 試體強度 | 試驗結果 | 3點移動 平均強度 | 全距 | 10點移動 平均全距 |
|  | x1 | x2 | x |  | R |  |
| 1 | 260 | 249 | 255 | － | 11 | － |
| 2 | 246 | 260 | 253 | － | 14 | － |
| 3 | 255 | 272 | 264 | 257.3 | 17 | － |
| 4 | 305 | 290 | 298 | 271.7 | 15 | － |
| 5 | 294 | 275 | 285 | 282.3 | 19 | － |
| 6 | 266 | 278 | 272 | 285 | 12 | － |
| 7 | 224 | 242 | 233 | 263.3 | 18 | － |
| 8 | 225 | 204 | 215 | 240 | 21 | － |
| 9 | 177 | 169 | 173 | 207 | 8 | － |
| 10 | 198 | 210 | 204 | 197.3 | 12 | 14.7 |
| 11 | 209 | 231 | 220 | 199 | 22 | 15.8 |
| 12 | 236 | 214 | 225 | 216.3 | 22 | 16.6 |
| 13 | 257 | 243 | 250 | 231.7 | 14 | 16.3 |
| 14 | 260 | 280 | 270 | 248.3 | 20 | 16.8 |
| 15 | 226 | 252 | 239 | 253 | 26 | 17.5 |
| 16 | 286 | 271 | 279 | 262.7 | 15 | 17.8 |
| 17 | 313 | 310 | 312 | 276.7 | 3 | 16.3 |
| 18 | 274 | 273 | 274 | 288.3 | 1 | 14.3 |
| 19 | 243 | 248 | 246 | 277.3 | 5 | 14.0 |
| 20 | 184 | 201 | 193 | 237.7 | 17 | 14.5 |
| 21 | 230 | 207 | 219 | 219.3 | 23 | 14.6 |
| 22 | 209 | 190 | 200 | 204 | 19 | 14.3 |
| 23 | 241 | 257 | 249 | 222.7 | 16 | 14.5 |
| 24 | 286 | 296 | 291 | 246.7 | 10 | 13.5 |
| 25 | 271 | 246 | 259 | 266.3 | 25 | 13.4 |
| 26 | 220 | 236 | 228 | 259.3 | 16 | 13.5 |
| 27 | 272 | 281 | 277 | 254.7 | 9 | 14.1 |
| 28 | 307 | 300 | 304 | 269.7 | 7 | 14.7 |
| 29 | 266 | 258 | 262 | 281 | 8 | 15.0 |
| 30 | 248 | 272 | 260 | 275.3 | 24 | 15.7 |

圖25　ACI混凝土管制圖

# 結語

統計方法為蒐集、分析及顯示大量數值資料之最有效方法，在工程品管作業中相當實用，要發展高品質工程需要能熟用統計方法。在推廣採用統計方法時，有以下事項值得注意：

1. 統計方法通常用於量化之資料，在品管上要透過有計畫之檢驗以獲得品質數據。

2. 採用統計分析必須先有正確可靠之數據，亦即檢驗樣品應經正確取樣手續、按標準方法製成試體及檢驗，所得之數據經統計分析才具實際意義。

3. 統計方法雖然係客觀方法，但統計分析結果之解讀仍需工程專業背景，品管人員需兼具所任工作之統計分析能力及工程專業，才能正確判讀統計分析結果。

4. 透過統計分析僅可顯示工程品質狀況及協助作正確判斷，但必須正確設計與確實施工才能確保工程品質。

5. 統計方法在工程品管之應用甚廣，本課程介紹一般公共工程常用部份，品管人員可以從簡易部分先行採用，再逐漸推進到更精確技術。

# 參考文獻

[1]林惠玲、陳正倉,2005,"應用統計學",雙葉書廊

[2]白賜清,1981"品質管制之統計方法",中華民國品質學會

[3]房克成、林清風,2006,"管制圖與製程管制",中華民國品質學會

[4]王文中,"EXCEL於資料分析與統計學的運用",博碩公司

[5]中國土木水利工程學會,2005,"混凝土工程施工規範",土木402-94

[6]陳式毅,1988,"統計方法在工程品管上之應用",台北市政府捷運工程局

[7]CNS 3090,1998,"預拌混凝土"

[8]CNS 15315,2010,"營建用材料隨機抽樣法"

[9]CNS 12891,1998,"混凝土配比設計準則"

[10]CNS 2580,1974,[生產過程中管制品質用之管制圖法]

[11]CNS 2312,1974,[分析數據用的管制圖法]

[12]CNS 9445,1987,[計量值檢驗抽樣程序及抽樣表]

[13]ACI 214R-02,2002,"Recommended Practice for Evaluation of Strength Test Results of Concrete"

[14]ASTM D3665,2000,"Standard Practice for Random Sampling of Construction Materials"

# Text boxes

P[-2≦Z≦1]

P[260≦X≦320]

P[260≦X≦320]

X～N(300,202)

X～N(320,202)

X～N(300,302)

LCL

CL

UCL

20

LCL

CL

UCL

LCL

CL

UCL

(c)連續7點持續上升或持續下降

16

14

12

10

8

6

4

2

0

60

55

(b)連續7點落於CL之上邊或下邊

16

14

12

10

8

50

45

40

35

30

25

20

6

4

2

0

60

55

50

45

40

35

30

25

-∞           0    z     Z

F(z)

全距

14.金字塔圖

13.圓錐圖

12.圓柱圖

11.股票圖

10.泡泡圖

9.曲面圖

8.雷達圖

7.環圈圖

6.區域圖

5.XY散佈圖

4.圓形圖

3.折線圖

2.橫條圖

1.直條圖

S2

S1

S2

S1

15

10

5

0

S

4

1

10

5

0

6

5

4

3

2

1

16

14

12

10

8

6

4

2

0

約12.5％

1      2      3       4      5

SL＝210

fcr’＝250

fcr’＝245

2.33σ

SL＝175

±6.0

±3.0

0.9974

0.9544

0.6826

P[210 ( x ( 300] =0.8075

P[X ( 210]=0.1190

P[X ( 300]=0.9265

σ

X～N(300,202)

約250

σ

μ